# Глава 3

# Аннигиляция позитронов 
в бездефектных кристаллах

Кратко изложим сущность проблемы аннигиляции в кристаллах. Проблема аннигиляции позитронов тесно связана с проблемой электронных состояний и процессов переноса в полупроводниках и ионных кристаллах. Одним из наиболее эффективных методов, применяемых для расчета аннигиляции, является метод Хартри - Фока [183, 190], так как различные процессы взаимодействия электрон-позитронного поля с полем излучения обычно рассматриваются в одноэлектронном приближении.

3.1. Общая проблема аннигиляции 
в многоэлектронных системах

Задача расчета стационарных состояний и аннигиляционных переходов системы позитрон - кристалл, состоящей из n электронов, N ядер и одного позитрона, решалась по методу Чжан Ли [190]. В адиабатичеcком приближении Борна - Оппенгеймера роль внешнего поля играет кулоновское поле, с которым взаимодействуют электроны и позитрон. 
В приближении Хартри - Фока конфигурационная волновая функция системы из n электронов и позитрона записывается в виде произведения одноэлектронных волновых функций ϕi(rj,αj) на позитронную волновую функцию χt(r,β), удовлетворяющего условиям ортонормировки. Тогда вариационный принцип W = 0, где W - математическое ожидание оператора Н0 + Н1 (Н0 - гамильтониан частиц во внешнем поле; 
Н1 - гамильтониан кулоновского взаимодействия частиц), в состоянии, имеющем n электронов и позитрон, при добавочных условиях ортонормировки приводит к уравнениям самосогласованного поля Хартри - Фока для системы из n электронов и одного позитрона во внешнем поле.

Найденные из уравнений Хартри - Фока одночастичные волновые функции используются для расчета в рамках квантовоэлектродинамической теории возмущений вероятности перехода в одну секунду

ω = 2πΩn,  {H',Ω02ρn,	(3.1)

где 0 и n - векторы состояний, включающие ϕirj,αj и χtr,β 
и описывающие соответственно начальное и конечное состояние; 
n - плотность состояний.

Для наиболее вероятного процесса второго порядка теории возмущений вероятность двухквантовой аннигиляции позитрона, просуммированная по различным состояниям электронов, усредненная по спинам начального состояния и просуммированная по поляризациям излучаемых фотонов, имеет вид

ωk =πr02ci=1nexp−ikr ϕir χtrdr2=

=πr02cρp=πr02ciρip .	(3.2)

Здесь интегрирование проводится по всему объему кристалла V; k=k1+k2 - суммарный волновой вектор аннигилирующей пары.

Исследования показывают, что в кристалле величина ρp или ρk равна

ρp'=k'lnkldr exp-i {kr ψk,lχt 2.	(3.3)

Здесь суммирование проводится по всем k,l состояниям первой зоны Бриллюэна; nk,l - степень занятости состояний (nk,l=1, если kl занято, и nk,l=0, если klсвободно).

Время жизни позитрона в кристалле определяется выражением

 = W–1,  W=kω k.	(3.4)

УРАФ определяется относительной вероятностью

Pk=ω kω 0.	(3.5)

В экспериментах, однако, функция P(k) не наблюдается, так как измеряется обычно относительная вероятность, зависящая от z-компоненты импульса  p=h {k

P(kz)=I(kz)I(0);	(3.6)

I(kz)=P(k)dkxdky.	(3.7)

Импульсное распределение центров масс аннигилирующих электронно-позитронных пар определяется выражением

Np=p2ρp dΩ=p2iρip dΩi.	(3.8)

3.2. Аннигиляция атома  Рs  в кристалле

Кратко охарактеризуем аннигиляционные характеристики атома Рs в кристалле. Этот атом является  водородоподобным атомом с приведенной массой  = m/2. Он существует в синглетном s и триплетном t состояниях. Время жизни синглетного атома Рs относительно двухквантовой аннигиляции τs0=τ2γ0=1ω2γ0=1,25⋅10−10с.

Согласно правилам отбора по Ландау [1], двухквантовый распад триплетного атома Рs запрещен. Поэтому орто-Рs распадается трехквантовым образом. Время жизни атома Рs относительно этого распада равно τt0=τ3γ0=1ω3γ0=1,4⋅10−7с.

В общем случае вероятность аннигиляционного распада атома Рs в кристалле равна

Ws,t=1τs,t=vσs,tψ0кp2,	(3.9)

где v - скорость центра масс аннигилирующей пары; σs,t - поперечное сечение аннигиляции.

Заметим, что в кристалле ψ0кp2≠ψ02=ρ0. Здесь ρ0=18πa03 - электронная плотность в нуле свободного атома Рs. При этом полная вероятность аннигиляции атома Ps в кристалле определяется выражением

Wps,t=Ws,t+λp, c−1,	(3.10)

где р - скорость "pick-off" аннигиляции (т.е. аннигиляции позитрона, входящего в состав Ps при его столкновениях с электронами кристалла).

В присутствии атома Рs в кристалле справедливо соотношение P3γ≥P3γ0, где P3γ0=ω3γω2γ=1372 - отношение вероятностей трехквантовой аннигиляции к двухквантовой аннигиляции свободных позитронов. Наличие пара-Рs в кристалле дает узкий компонент кривых УРАФ IN(kz). Для свободного атома  Ps Pkz12=ГN  0,5 мрад, что соответствует относительной кинетической энергии Е = 1/4 (mc2)2. 
Наличие орто-Рs в кристалле также детектируется при действии на него внешнего магнитного поля, поскольку состояние орто-Рs c  m = 0  аннигилирует двухквантовым образом, что приводит к увеличению IN(kz) и уменьшению Р3.

3.3. Теория позитронной аннигиляции 
в полупроводниках и ионных кристаллах

Приведем конкретные результаты расчетов [130] кривых УРАФ и времен жизни позитронов в полупроводниках и ионных кристаллах. 
В приближении метода Строуда - Эренрайха [130] вероятность аннигиляции позитрона на валентных v и электронах остовов  с  атомов полупроводников дается выражением

ρp=ρvp+ρcp,	(3.11)

и, следовательно, для кривых УРАФ

Ikθ=Ikvθ+Ikcθ,	(3.12)

где k - вектор обратной решетки; p = mc (m - масса электрона;
с - скорость света).

Рассмотрим асимптотический случай вида функции Ik(θ) для кремния. Если считать, что кривая УРАФ для свободного позитрона 
определяется преимущественно вторым членом Ikcθ, то функция УРАФ представляет собой параболу

I(θ)=1−(θθF)2,	(3.13)

где θF=hkFmc. Именно такой тип кривых УРАФ для поликристаллических образцов кремния, германия и арсенида галлия наблюдается в экспериментах [130].

Для ориентированных монокристаллов ситуация совсем другая: 
для описания кривых УРАФ необходимо учитывать оба члена: Ikvθ и Ikc(θ). Удивительным оказывается факт, что в этом случае преобладающую роль играет первый член Ikvθ. Задача расчета времен жизни 
в полупроводниках относительно аннигиляции тесно связана с одной из фундаментальных проблем физики твердого тела - экранированием 
точечных зарядов или заряженных легких или тяжелых частиц. Задача в общем виде заключается в определении характеристической функции Еg, которая рассчитывается либо в статическом независимом от частот приближении, либо в приближении, зависимом от длинноволновых частот.

В приближении Брандта - Райнхаймера [130] с учетом всех поляризационных эффектов вероятность аннигиляции пропорциональна электронной плотности n + n в точке r = 0

λ=λ0ζ=λ01+Δnn,	(3.14)

где

λ0=12rs-3,  rs=43πn13.	(3.15)

Здесь 0 - скорость аннигиляции в отсутствие поляризации; n - электронная плотность. Величина ζ=1+Δn/n представляет собой фактор увеличения скорости аннигиляции.

Расчеты показывают, что  зависит от rs и Eg (ширина запрещенной зоны) следующим образом:

λrs,Eg=λ0rs  1+frs1,Eg ζns)−1.	(3.16)

При этом оказывается, что фактор увеличения в приближении хаотических фаз хорошо описывается выражением

ζпхф(rs)=1+1,65rs34	(3.17)

или с учетом "umklapp"-процессов [130]

ζrs=1+0,63rs2.	(3.18)

Выражение (rs, Eg) использовалось для расчетов  в кремнии 
и германии с учетом данных Карботте [130] для фактора f(rs,Eg). 
Получили (Si) = 4,08 нс–1 ((Si) = 2,45110–10 c) и (Gе) = 4,55 нс–1 
((Gе) = 2,19910–10 c), что хорошо согласуется с экспериментом.

В ионных кристаллах процесс аннигиляции рассмотрим на примере кристалла с решеткой типа NaCl, элементарная ячейка которой имеет два атома (катион и анион). Введем скорость аннигиляции в единице объема импульсного пространства

ωp=πr02cΦp2.	(3.19)

Откуда полная вероятность аннигиляции равна

W=(2π)-3ωp dp.	(3.20)

Для случая длиннощелевой  геометрии установки функция I(pz) принимает вид

I(pz)=2π−302πpz∞ωp' p'dϕ,	(3.21)

где p=px2+py212,  pz = mc.

Нетрудно заметить, что

W=−∞∞I(pz) dpz.	(3.22)

Отсюда следует, что площадь компоненты кривой УРАФ, отвечающей аннигиляции из того или иного состояния, пропорциональна скорости аннигиляции из этого же состояния.

Рассмотрим наиболее часто используемый в зонной теории твердого тела случай блоховских электронных и позитронной волновых функций

ϕi(t)=1Nuk±(r)exp(ik±r).	(3.23)

Проведя расчеты вероятности Fp2 по методу Брандта, Эдера и Лунквиста [130] в приближении сильной связи, можем записать для вероятности аннигиляции в ячейке кристаллической решетки выражение

Φkcpp−k=K=u1(p)2+u2(p)2.	(3.24)

3.4. Позитронные поляроны и оптическая модель 
позитрона в ионных (полярных) кристаллах

Подробный анализ теории позитронных состояний в ионных кристаллах был дан в работах [45, 130]. Была построена теория аннигиляции позитронов из пекаровских позитронных состояний [1, 130] и связанных состояний квазиатомных систем позитрон - анион (оптическая модель позитрона [1, 130]) в приближении Φkcp2≃u1p2, т.е. аннигиляцией позитрона на электронах катиона пренебрегали. Это приближение оправдывается, так как позитрон испытывает сильное кулоновское отталкивание от положительно заряженных катионов. Движение позитрона рассматривалось в возмущенном периодическом поле V(r)+U(r), где Ur - дополнительное поле, обусловленное поляризационным взаимодействием.

Решение уравнения Шредингера с этим потенциалом в приближении метода сильной связи и с использованием формализма Ванье для позитронной атомной функции χnlmr−an позволяет записать позитронную волновую функцию в наиболее общем виде

Φr=nχpr χnlmr−an,	(3.25)

где χpr - огибающая волновая функция  поляронного состояния 
позитрона.

Из структуры волновой функции (3.25) следует важность учета зонного и поляронного состояний при расчете матричных элементов аннигиляционных переходов.

Исследования [130] ионного кристалла со структурой NaCl показали, что задача аннигиляции в первом приближении сводится к нахождению электронной и позитронной волновых функций в гранецентрированной анионной подрешетке. В этом случае функция плотности аннигилирующих пар по импульсам имеет вид

Φp2=k iΦkΑpp−k=K2.	(3.26)

Нетрудно видеть, что это выражение легко представить следующим образом:

Φk2=Αk Fk,	(3.27)

где

Αk=1N2nn'e−ikan−an'keikan−an'.	(3.28)

Изменяя ориентацию кристалла в соответствии с этими выражениями, можно наблюдать анизотропию функции Φk2. В изотропном случае ячейки Вигнера - Зейтца величина фактора Αk=1. Величина же Fk равна в этом случае просто

Fk=az2Ω0ψnlmrχ100re−ikrdr2+ap2Ω0ψnlmrχpre−ikrdr2.	(3.29)

Константы ap2 и az2 характеризуют вклады поляронного и зонного 
состояний позитрона в общий процесс аннигиляции.

Расчет задачи аннигиляции в записанном приближении (3.29) все еще сложен, так как неизвестны точные волновые функции ψnlmr и χir. Поэтому, согласно [130], упростим задачу еще более. Примем во внимание тот факт, что электронные и позитронные атомные функции довольно резко спадают к внешней границе cферической ячейки Вигнера - Зейтца, приближаясь к нулевым значениям. Тогда можно заменить электронные волновые функции в кристалле электронными волновыми функциями свободного аниона, а позитронную атомную функцию - волновой функцией "оптического" позитрона [1, 130] в связанной системе позитрон - анион. Интегрирование выражения (3.29) в этом случае проводится по всей облаcти пространства от нуля до бесконечности.

Рассмотрим аннигиляцию позитронов, связанных с анионом, из поляронного состояния. Для поляронов большого радиуса Пекара можно опустить периодический потенциал, заменив массу свободного позитрона на его эффективную массу mp. Тогда решение уравнения Шредингера с потенциалом Ur по Пекару позволит получить энергию основного состояния позитронного поляронного состояния

εp0=−1,47 mpc2,  c = 1/n2 – 1/.	(3.30)

Здесь n2 = 0  и  - оптическая и статическая диэлектрические проницаемости. Отсюда следует, что энергия связи поляронного состояния позитрона равна величине порядка десятых долей электрон-вольта. Радиус же поляронного состояния равен величине порядка десятков ангстрем.

Наряду с основным, возможно существование возбужденных 
состояний позитрона, так как Urпри больших  r  стремится к

Ur≈−ce2r.	(3.31)

Поэтому для упрощения расчетов аннигиляционных характеристик поляронного состояния позитрона потенциальная энергия задавалась именно в таком виде, а пробная позитронная волновая функция задавалась в виде

χpr=14π12Apre−αpr,  αp=32mpc,  Ap=43mpc2.	(3.32)

Энергия поляронного состояния в этом случае равна

εp0≈−10,2 mc2, эВ,	(3.33)

т.е. составляет величину в несколько десятых долей электрон-вольта, что больше, чем точные значения εp0 [1, 130].

Рассмотрим теперь энергетический спектр системы позитрон - анион, следуя модели оптического позитрона [1, 130]. Оптический 
позитрон, естественно, испытывает сильное кулоновское отталкивание ядра и находится вследствие этого на периферии аниона. Тогда можно приближенно принять, что позитрон движется в кулоновском поле аниона в кристалле вида в ат.ед.

ujr=−ηjr. 	(3.34)

Здесь j - эффективный заряд аниона в кристалле. Энергию позитрона в поле аниона можно оценить вариационным методом с гамильтонианом вида

H=−12∇2−Ujr.	(3.35)

При этом пробную позитронную волновую функцию, исключающую вероятность нахождения позитрона на ядре, выбирают в виде

χjr,θ,ϕ=14π12Ajrexp−αjr.	(3.36)

Постоянные Аj  и j  выбираются из условия минимизации

dEAjdαj=0	(3.37)

так что

αj=(32)ηj; Aj=4αj312=818ηj512.	(3.38)

Энергия основного состояния при этом равна

EΑj=−38η5,	(3.39)

а в электрон-вольтах

EAj=−10,2ηj2.	(3.40)

Расчеты по формуле (3.40) показывают, что системы позитрон - анион в рамках оптической модели стабильны как в отношении распада на позитрон и анион, так и в отношении распада на атом Рs и анионный остаток. Отметим подобие позитронной волновой функции p(r) вида (3.33) и волновой функции оптического позитрона. Для этого введем параметры i и Аi (i = j, p). В приближении крайнего случая сильной связи вероятность процесса двухквантовой аннигиляции равна

Wi=πr02cnlmϕnlm2(r)χi2(r)dr=πr02cρ.	(3.41)

В качестве волновой функции электрона атомов выберем слейтеровские волновые функции. Подставив их в формулу времени жизни

τns,pi=1Wi=5⋅10−10ρ0ρ,	(3.42)

получим среднее время жизни позитрона в кристалле

τns,pi=5⋅10−10⋅Cns,pταi+βi2n+3αi5βi2n+3.	(3.43)

Здесь i - слейтеровские параметры электронных волновых функций, 
а расчетные значения постоянных Cns,pτ равны C2s,pτ=180; C3s,pτ=3448;  C4s,pτ=1215 и  C5s,pτ=1240.

Расчеты кривых УРАФ

Pnlikz=Inli(kz)Inli(0)	(3.44)

cводятся к вычислению интегралов

Inli(kz)=kz∞ jpkrRnlr χir r2dr kdk.	(3.45)

Подставляя в эти формулы волновые функции оптического позитрона и cлейтеровские орбитали  Rnl(r), получаем интегралы типа

Snli=0∞rn+2exp−αi+βr jlkr dr.	(3.46)

Тогда аналитические кривые УРАФ принимают вид

Snli(kz)=kz∞(Snli)2k2l+1dk0∞Snli2k2l+1dk.	(3.47)

Из формулы (3.47) были получены кривые УРАФ для фторидов и окислов, хлоридов и сульфидов, бромидов и селенидов, иодидов и теллуридов различных металлов и других соединений, содержащих эти анионы.

Для заполненных ns,p-оболочек суммарные кривые УРАФ имеют вид

Pns,pi(k)=0,25Pnsi(kz)+0,75Pnpi(kz),	(3.48)

а импульсное распределение

Nnli(k)=42l+1πh3k2l+1Snli 2.	(3.49)

Большой интерес представляют расчеты полуширин кривых УРАФ (полная ширина на полувысоте кривой)

Γns,pi=Cns,pΓ(αi+βi), мрад,	(3.50)

где C2s,pΓ=3,52;  C3s,pΓ=2,86;  C4s,pΓ=2,59;  C5s,pΓ=2,48.

В соответствии с формулой (3.43) были рассчитаны зависимости времен жизни позитронов τns1pi от эффективного параметра i в большом ряду ионных кристаллов, содержащих анионы как с заполненными, так и с незаполненными внешними электронными оболочками, а также соответствующие кривые УРАФ (3.48) как функции безразмерного 
параметра ti=θ3,78αi+βns,p=θ3,78γi. Из этих расчетов видно [130], что предложенная модель хорошо отражает основную тенденцию в изменении параметров i и Гi в ионных кристаллах, наблюдаемую в экспериментах: с ростом номера внешней оболочки аниона (т.е. с ростом радиуса аниона) времена жизни аниона растут, а полуширины кривых УРАФ уменьшаются. Отметим, что более "точные" расчеты основных характеристик аннигиляции квазиатомных систем позитрон - анион с потенциалом позитрона в поле аниона Ландау и Лифшица [407] и в приближениях Хартри и Хартри - Фока [1, 11, 36, 130] на примере систем e+H– и e+O2– также подтверждают предложенные модели (например, 
модель оптического позитрона и модель поляронного состояния).

Расчеты времен жизни и полуширин кривых УРАФ поляронных состояний позитронов [130] и оптических позитронов [1, 130] в некоторых ШГК и окислах и сопоставление их данных с экспериментом [130] показали, что аннигиляция позитронов из этих состояний вероятнее всего вносит вклад в короткоживущие компоненты 1 и 2 со временами жизни 1  310–10 с и 2  510–10 с. В то же время оказалось, что аннигиляцией позитронов только из поляронных состояний и квазиатомных систем позитрон - анион не удается объяснить всей совокупности экспериментальных данных [130], в частности, аномально сильного магнитного тушения компоненты I2 со временем жизни 2 и повышенной вероятности скорости счета совпадений 3-аннигиляции, т.е. P3γ>P3γ0. Эти факты говорят о том, что в кристалле большую роль играют позитрониевые состояния.

3.5. Теория атома Рs в полупроводниках
и ионных кристаллах

Рассмотрим систему атом Рs - кристалл с учетом взаимодействия электрона и позитрона с полем периодического потенциала V(r) и поляризационного взаимодействия этих частиц с диэлектрическим континуумом кристалла, характеризуемым оптической 0 = n2 и статической  диэлектрическими проницаемостями - U(ri). Гамильтониан системы атом Рs - кристалл в адиабатическом приближении записывается в виде

H=−h22m∇12+∇22−e2r1−r2+eV(r1)−eV(r2)+eU(r1)−eU(r2), (3.51)

где r1 и r2 - координаты электрона и позитрона соответственно.

Волновые функции и собственные значения энергии с этим гамильтонианом определяются из решения полного уравнения Шредингера

Hψnr1,r2=Eψnr1,r2.	(3.52)

Для решения уравнения (3.52) применялись самые различные методы.

В полупроводниках в приближении метода эффективной массы 
задача исследования свойств атома Рs отличается концентрацией n в них носителей: атом Рs в сильно, умеренно и слабо легированных полупроводниках.

В сильно легированных полупроводниках (n  1019 см–3) важно учитывать экранирование свободными носителями кулоновского взаимодействия между электроном и позитроном. В этом случае потенциал взаимодействия между электроном и позитроном в атоме Рs записывается в форме потенциала  Юкавы [100]

V(r)=−e2rexp(−rr0),	(3.53)

где δ0−1=r0 - радиус экранирования, определяемый в случае полного вырождения выражением

r0=12π316h2mn13.	(3.54)

Уравнение Шредингера с потенциалом Юкавы не допускает решения в аналитическом виде. Поэтому эта задача для атома Рs в электронном газе решается методом Фока [180]. В этом приближении в случае юкавского потенциала двухчастичное связанное состояние в импульсном представлении описывается уравнением

p2−2mE ψp=−2me2Vp,ρ'ψp'dp',	(3.55)

где

Vp,p'=−12π2p−p'2+δ2.	(3.56)

Здесь p - импульс; ψp - волновая функция атома Рs в импульсном пространстве. Решение этого уравнения записывается в виде произведения сферических функций и полиномов Гегенбауэра. В этом случае состояние атома Рs  в сильно легированных полупроводниках не является стационарным. Система электрон - позитрон образует нестационарное состояние - метастабильное, что следует из изучения энергетического спектра Рs

E=−me22n2χδ2,	(3.57)

где

χ=1+12δ2−δ1+14δ2,	(3.58)

δ2=δ2p02+δ21+cosα1+cos {α'	(3.59)

есть параметр Фока [180]. Таким образом, параметр (δ), входящий в уравнение (3.57), является функцией Е, а поэтому представляет собой уравнение для определения собственных значений связанной пары электрон - позитрон в электронном газе сильно легированного полупроводника. Согласно этому уравнению, для атома Рs в случае юкавского потенциала энергетический спектр непрерывен (не существует дискретных состояний, а система метастабильна). В предельном случае δ=δp→0 имеем

E=−me44ℏ2n2.	(3.59а)

Это уравнение определяет энергетический спектр атома Рs в вакууме.

Вычисление аннигиляционных характеристик покоящегося атома Рs (л-cистема) приводит к следующим результатам. Для кривых УРАФ

I(pz)=1,	(3.60)

а для усредненного по начальным спиновым состояниям аннигилирующих электронно-позитронных пар время жизни τ2γ равно

τ2γ=5⋅10−10p03p02+δ2 12,	(3.61)

Естественно, что для термализованного атома Рs в л-системе v  0 и отклонение угла разлета двух аннигиляционных -квантов составляет величину

θ=pzmc,	(3.62)

причем

2mEk=14mc2θ2,	(3.63)

где

Ek=32kT	(3.64)

является кинетической энергией центров масс пар; k - постоянная Больцмана; Т - температура.

Например, при Т = 295 К   0,5 мрад, что соответствует наличию узкой компоненты в кривых УРАФ. Форма ее имеет гауссовский вид

N(θ)≈exp−mc2θ2kT.	(3.65)

Полуширина узкой компоненты

ΓN≈4,4⋅10−2T12.	(3.66)

При Т = 295 К   ГN  0,7 мрад.

С другой стороны, оценка параметра   с учетом переводного множителя в единицах p0 при n = 1020 см–3 дает   0,5 p0. С этим значением  время жизни составляет величину 3,610–10 с. В сильно легированном германии n-типа узкая компонента ГN  0,7 мрад не наблюдается, а время жизни позитронов равно 1 = (0,233  0,006) нс. Это неудивительно, так как позитрон, входящий в атом Рs, в основном аннигилирует по 
механизму "pick-off" аннигиляции на валентных электронах германия, что значительно уменьшает время жизни и увеличивает полуширину кривых УРАФ.

Как показали проведенные исследования [130], в приближении феноменологической модели экситонного состояния атома Рs в кристалле имеет место очевидное равенство

ϕ02=γкpψ02,	(3.67)

где ϕ02 и ψ02 - электронные плотности в нуле в атоме Рs в кристалле и вакууме соответственно. При этом

γкp=8με3,	(3.68)

где  = mnmp /(mn + mp) - приведенная масса атома Рs; mn и mp - эффективные массы электрона и позитрона в кристалле;  - диэлектрическая проницаемость.

Времена жизни орто-Рs  t  и пара-Рs  s относительно аннигиляции равны

τs,t=τs,t0γкp, τs0=1,25⋅10−10c,  τt0=1,4⋅10−7c.	(3.69)

Вероятность 3-аннигиляции в кристалле равна

P3γ=I2τ2γкpτt0+1−43I21372,	(3.70)

а фактор магнитного тушения орто-Рs  дается выражением

Q=Q0μ02ψ02μ−μ+ϕ02,	(3.71)

где i - магнитные моменты электрона и позитрона.

В одних случаях феноменологическая модель удачно объясняет все экспериментальные данные, а в других - нет. Как показали исследования [67, 130] проблемы атома Рs в слабо и умеренно легированных 
полупроводниках и ЩГК, во всех случаях значения параметра кр < 1 (причем существенно меньше единицы). Этот факт позволяет сделать вывод о том, что в этих кристаллах с наибольшей вероятностью реализуется экситонное состояние атома Рs промежуточных размеров (между размером свободного Рs и размером его феноменологического экситонного состояния), т.е. атома Рs малого радиуса.

Для описания свойств такого состояния мы использовали теорию экситонов малого радиуса для изотропных диэлектрика и полупроводника. В этом случае оператор кинетической энергии атома Рs включает зависимость эффективной массы частиц mi (r) от r (а следовательно, и от волнового вектора k) вида

mimi(r)=mmi−mmi−1exp−ra,	(3.72)

где k = 2/a; a - постоянная решетки. Потенциал взаимодействия электрона и позитрона в кристалле имеет вид

V(r)=−e2ε(r)r1−θr−r0.	(3.73)

Здесь (x) - тета-функция, а изменение диэлектрической проницаемости в зависимости от r дается выражением

1ε(r)=1rε−1εexp−Qr,	(3.74)

где  = 0 при r  0, Q= ε1/2αk143πk3=8π3Ω−1 (k - усредненный 
эффективный радиус зоны Брюллюэна;  - объем элементарной ячейки, а   1). Отсюда следует, что Q  1/a. Для малых значений Qr  r/a 
разлагаем экспоненту (r) вида (3.74) в ряд и, ограничиваясь первыми двумя членами ряда, получаем

V(r)≈ e2ε(r)r≈e2r−e2εr−e2(ε−1)εa	(3.75)

для области 0  r  a. Для области r > a

V(r)≈e2ε(r)r≈e2εr.	(3.76)

Далее упрощаем выражение (3.72) для mimi(r). При малых r mi(r)  m, а при r   mi(r)  mi. При этом k = 2/a и, таким образом, для области r < a приближение МЭМ уже не пригодно. Для области r > a принимаем, что для позитрона mi(r) = mp, а для электрона mi(r) = mn. Приходим к выводу, что гамильтониан атома Рs в кристалле может быть записан в виде

H=−∇r2−1r+1α1−1ε	(3.77)

для области 0  r   и в виде

H=−12μ∇r2−1εr	(3.78)

для области   r  , где  = a/aH (aH - боровский радиус).

Для нахождения энергии атома Рs и волновой функции с этим 
гамильтонианом используем вариационный метод. Для этого волновую функцию основного состояния атома Рs выберем в виде следующей 
линейной комбинации:

ϕ=c1ψ1+cχ1ψχ1,	(3.79)

где 1 - волновая функция основного состояния свободного атома Рs; 
1 - волновая функция его феноменологического экситонного состояния; фактор   = 2/. Подставим   в функционал

W=ϕHϕdτϕ2dτ	(3.80)

и, воспользовавшись условием минимизации

dW/dc1=0;  dW/dcχ1=0,	(3.81)

получим систему двух уравнений для определения W и коэффициентов с1 и с1, включающую матричные элементы вида

Hij=4π0∞ψiHψjr2dr;   Δχ1,1=4π0∞ψχ1ψ1r2dr.	(3.82)

Величины матричных элементов Нij, интегралы 1,1, значение 
коэффициентов с1/(с1 + с1) и энергии атома Рs были вычислены для случая Ge ( = 16) и кристалла KCl (  2,33). При расчетах принимались mn = mp = m. Величины  = а/aН варьировались от  = 0 до  = . Диаметру междоузельной полости в Ge a0 = 2,5 Å соответствовало  = 4, а в KCl  (a0 = 3,14 Å)  = 6.

Вариационные расчеты показали, что энергия связи делокализованного атома Рs (для k = 0) меняется в Ge от –0,00098 при  = 0 до 0,25 при  = , а в KСl - от –0,05 при  = 0 до –0,25 при  = . Отношение с1/(с1 + с1) для  = 4 в Ge и  = 6 в KCl показывает, что атом Рs по своим свойствам ближе к свойствам свободного атома Ps. Поэтому можно утверждать, что атом Рs при обычных условиях ведения экспериментов не ионизован в этих кристаллах. На языке зонной теории это означает, что атом Рs в Ge и KCl образует глубоко лежащие примесные уровни в запрещенной зоне этих кристаллов. Можно утверждать, что верхний предел энергии ионизации атома Рs в Ge составляет величину 0,8 эВ, 
а в KCl - 4,35 эВ. Параметр  кр  в данном случае равен

γкp=C12+2C1Cχ1χ32+Cχ12χ3	(3.83)

и значительно меньше единицы, что согласуется с экспериментом.

Таким образом, модель атома Рs малого радиуса естественным образом объясняет экспериментальные данные по аномально сильному магнитному тушению орто-Рs, так как в рамках этой модели всегда  кр < 1.

Интересно оценить время жизни пара-Рs в KCl и Ge. По данным экспериментов [67, 130], в KCl кр = 0,317  0,073. Следовательно, время жизни пара-Рs в КСl с этим значением кр равно s = 3,9510–10 с, что 
согласуется с учетом процесса "pick-off" аннигиляции с экспериментальным значением 1 = (2,75  0,14)10–10 с. Для Ge из приведенных расчетов следует, что для  = 4 параметр кр = 0,59. Следовательно, 
s = 2,110–10 с, что близко к экспериментальному значению короткого времени жизни 1 = (2,200  0,004)10–10 с  в Ge р-типа.

Ввиду важности определения параметра кр для атома Рs были проведены более детальные его расчеты на основании теории Киттеля и Вонга [311]. При этом атом Рs в Si и Ge с кристаллической решеткой типа алмаза располагался в междоузлиях с локальной гексагональной Н и тетраэдрической  Т  симметрией (табл.3.1).

Таблица 3.1

## Параметры атома  Ps  в кремнии и германии

| m(r) | R | кр |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Si | Ge |
| m, r < R | dH | 0,578 | 0,506 |
|  | dT | 0,642 | 0,565 |
| m, r  R | dH | 0,756 | 0,787 |
|  | dT | 0,837 | 0,807 |
| Эксперимент [311] |  | 0,34  0,06 |  |
|  |  | 0,53  0,06 |  |

  необлученный кристалл;

  облученный электронами  кристалл.

Для Si параметры решетки составляют dН = 2,03 аН и dт = 2,33 аН, для Ge  dН = 2,12 аН, dт = 2,43 аН. Здесь dН = 0,227 аН (для кремния параметр решетки a = 5,43 Å, для германия a = 5,66 Å). Из табл.3.1 видно, что различие расчетных и экспериментальных значений кp весьма существенное, что объясняется грубой аппроксимацией дисперсии величины (r). Значительное улучшение согласования экспериментальных и теоретических значений параметра кр наблюдается, если использовать 
выражение

1ε(r)=1r+1−1εexp−QDr,	(3.84)

где QD - параметр диэлектрического экранирования, используемый 
в качестве подгоночного. В табл.3.2 приведены результаты решения уравнения Шредингера для атома Рs в Si и Ge с различными значениями параметра.

### Таблица 3.2

#### Параметры атома Ps в кристаллах Si и Ge с учетом экранирования

| Кремний |  |  | Германий |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| QD, aН | –Е, Ry | кр | QD, aН | –E, Ry | кр |
| 0,9153 | 0,056 | 0,427 | 0,8752 | 0,058 | 0,453 |
| 0,9221 | 0,058 | 0,429 | 0,8374 | 0,063 | 0,478 |

Как следует из табл.3.1 и 3.2, для Si в пределах погрешности экспериментов наблюдается удовлетворительное согласование расчетных и экспериментальных значений параметра  кр.

В ионных кристаллах (окислы, ЩГК и другие) наиболее конструктивной оказалась многоэлектронная теория атома Ps [311]. Действительно, процесс образования атома Ps в сильно полярных кристаллах можно уподобить процессу образования экситона Мотта (вернее, Ванье - Мотта): электрон переходит из валентной замкнутой р-оболочки анионов в незанятое s-состояние оболочки катиона, а позитрон, образующий атом Ps, занимает основное состояние в квазиатоме позитрон - анион 
в кристалле. По аналогии с многоэлектронной теорией экситона Мотта в полярных кристаллах (Москаленко и Толпыго [190, 311]) волновую функцию системы атом Ps - кристалл с несмещенными ионами 
можно представить в виде линейной комбинации функции 
С (g, S, H, M, R, S1, S2, S+) всех электронов кристалла и позитрона, в которых электрон из внешней оболочки анионного узла H с магнитным квантовым числом М перешел в s-оболочку катионного узла g со спином S1, анионный узел остался со спином S2, а позитрон связан с анионным узлом R и имеет спины S+ .  Они имеют вид

C(g, S, H, M, R, S1, S2, S+)=

=θ(qRS+S+)ν(−1)νPνhmσθ(qhmσShmσ)θ(qgSS1S1)χ,	(3.85)

где  (...) - однопозитронные и одноэлектронные волновые функции; 
Р - оператор перестановки электронов; g и Si - координаты и спин электронов (позитрона); h нумерует анионные узлы решетки, m и  нумеруют состояния электронов в р-оболочке аниона;  - волновая  функция остальных электронов кристалла.

Из этих функций можно образовать четыре базисные функции : одна для синглетного S = 0 состояния  и три для триплетного S = 1 состояния (, , ) атома Ps в кристалле. Волновую функцию состояния атом Ps - кристалл в общем виде можно записать тогда следующим 
образом:

Ψ=g,H,R,M,IФ(g,RI)Ψ(g, S, H, M, R, S2I),	(3.86)

где I пробегает четыре значения: , , , . Суммирование по R, g и H распространяется на весь кристалл.

Для атома Ps, движущегося в кристалле с волновым вектором K, функция Ф должна стремиться к нулю с ростом g−R, а при трансляции g и R на вектор решетки - умножаться на экспоненциальный множитель, поэтому

Ф(g,R|I)=exp iK(αg+βR) ϕν(g−R|I).	(3.87)

Здесь  - совокупность квантовых чисел, характеризующих относительное движение в атоме Ps.

Расчеты показали, что спинусредненная вероятность аннигиляции атома Ps в кристалле в приближении Ф при K  0 может быть представлена в виде

λ=gA2πr02cn=1NνC(q1,...qn...qN;q2δ(qn+q+)dq1...dqNdq+

+gP2πr02cνϕ(q)2δ(q)dq.	(3.88)

Здесь коэффициент gA2 характеризует вклад 2-аннигиляции позитрона, входящего в состав атома Ps, с электронами кристалла; gP2 - вклад 
спинусредненной самоаннигиляции Ps. В принятом приближении gA2+gP2=1.

При расчете времени жизни атома Ps в кристалле необходимо принять во внимание спиновые эффекты. Из формулы для λ следует, что скорость 2-аннигиляции пара-Ps (S = 0)  равна

λs=gA2λP+4gP2λs1,	(3.89)

а скорость  2-аннигиляции орто-Ps (S = 1) в кристалле равна просто

λt≈gA2λP.	(3.90)

Очевидно, что в кристалле λs1≠λs0.

Расчеты, выполненные в 38, подтвердили выводы многоэлектронной теории атома Ps в кристалле - квазипозитрония. Было показано, что аннигиляция из синглетных состояний квази-Ps в ионных кристаллах дает компоненту I1=Is со временем жизни τs=τ1 3·10–10 c, из ортосостояний квази-Ps - компоненту It=I2 со временем жизни τt=τ2≈6⋅10−10c, наблюдаемые в экспериментах 130, 131.

Отметим еще ряд интересных результатов по исследованию атома Ps в кристаллах. Это прежде всего исследование свойств атома Ps по методу теории возмущений в ионных кристаллах с решеткой типа NaCl 41. В качестве возмущающей добавки выбирался потенциал поля кристаллической решетки, вычисленный в приближении модели точечных ионов с эффективными зарядами е, расположенными на расстояниях а/2, где а - постоянная решетки кристалла. Эта модель дает возможность исследовать сразу большой класс ионных кристаллов и проследить, как изменяются энергетический и аннигиляционный спектры атома Ps в 
зависимости от значений е и а/2. Из приведенных расчетов видно, что энергия связи атома Ps существенно меняется от одного кристалла к другому и заключена в пределах от 8,5 до 11,4 эВ. Эти величины энергий связи значительно превышают величины энергии связи свободного атома Ps 6,8 эВ. Так как волновая функция атома Ps в кристалле сильно отличается от волновой функции свободного Ps, то естественно было ожидать изменения времени жизни атома Ps в кристалле, например, время жизни пара-Ps в кристалле оказалось несколько большим времени жизни свободного пара-Ps (s  1,5τs0). Этот факт вполне понятен и говорит о нарушении сферической симметрии основного состояния атома Ps в кристалле (атом Ps поляризуется кристаллическим полем ионов).

Далее, была разработана оптическая модель атома Ps [130], в основе которой лежит допущение о существовании в кристалле квазипозитрониевых синглетных и триплетных состояний "молекулы": Ps + кристалл.

Аннигиляция из синглетных состояний таких квазимолекул дает компоненту I1 со временем жизниτ1, а из ортосостояний квазимолекул - компоненту I2 со временем жизни τ2, что, по существу, совпадает с моделью квази-Ps в кристалле.

В работах [130, 311] была показана плодотворность в отдельных случаях модели Зоммерфельда - Велькера (атом в непроницаемой 
силовой полости) для учета влияния поля кристаллической решетки на аннигиляционные характеристики и энергетический спектр атома Ps в кристалле. В рамках метода функций Грина обсуждались эффекты влияния носителей тока в полупроводниках на аннигиляционный и энергетический спектры атома Ps [24]. Показано, что при критических значениях концентрации носителей атом Ps динамически нестабилен в кристалле. Обсуждались также аспекты применений метода функций Грина для исследования позитронных процессов в кристаллах [196]. Было рассмотрено [51, 130] влияние фононов решетки на свойства атомов Ps в них. Показано, что влияние фононов для ЩГК на времена жизни атома Ps несущественно. Ряд работ [369, 377, 380, 387] был посвящен атому Ps в сильном магнитном поле (проблема магнитопозитрония), а также Ps в квантовых точках, квантовых проволоках и квантовых ямах [342, 344, 352, 359, 360, 371, 372, 374, 375] и позитронам, связанным с суператомами в полупроводниковых сверхструктурах [333, 341, 354, 364].

3.6. О механизме и кинетике аннигиляции позитронов
в бездефектных кристаллах

Рассмотрим механизм и кинетику аннигиляции в бездефектных кристаллах. Исследования Бертолаццини, Бизи, Дзаппа и др. [130, 311] дают основание предполагать, что различные по природе позитронные состояния в бездефектных кристаллах заселены позитронами не независимо. Скорее всего, в начальный момент времени все термализованные позитроны оказываются в одном из состояний. С течением времени часть позитронов аннигилирует в этом состоянии, оставшаяся часть переходит в другие состояния и т.д. Поскольку концентрации позитронов в кристалле в реальных условиях экспериментов ничтожны, то при 
построении кинетики превращений позитронов нет необходимости учитывать заселенность состояний.

Предположим существование трех основных состояний: состояние f, которое заселено термализованными позитронами в начальный 
момент времени (возможно, это свободное, зонное и/или поляронное состояния), синглетное s и триплетное t состояния квазипозитрониевого типа одной из возможных (е–е+)-структур, рассмотренных выше. Пусть gs и gt - статистические веса квази-Ps s и t состояний, которые могут 
отличаться в кристалле от вакуумных значений 1/4 и 3/4. Пусть Pf,Ps и Pt - вероятности нахождения позитрона в одном из указанных состояний. Тогда заселенность состояний позитронами изменяется с течением времени в соответствии с уравнениями

Pf'=−(γf+k)Pf,	(3.91)

Ps'=gskPf−λsPs,	(3.92)

Pt'=gtkPf−λtPt,	(3.93)

где Pi'=dPi/dt; γf,λs и λt - скорости аннигиляции позитронов; 
k - скорость перехода позитронов из начального состояния в позитрониевые состояния. Причем при t = 0

Pf=1;  Ps=Pt=0.	(3.94)

Скорости аннигиляции, как видели ранее, равны:

λs,t=γZ+γs,t+γP,

где γZ=aZ2λZ; γs,t=aPs2γкрλs,t0, γP=aPs2λP. Решая записанные выше кинетические уравнения, получаем временной спектр аннигиляции 
позитронов, состоящих из трех компонент с временами распада

τf=λf−1=(γf+k)−1; τs=(λs)−1; τt=(λt)−1	(3.95)

и интенсивностями

If=1−(Is+It); Is=gsk/(λf−λs); It=gtk/(λf−λt).	(3.96)

В кривых УРАФ возможно появление узкой компоненты с интенсивностью

IN = λs'k/(λf−λs).	(3.97)

Вероятность 3-аннигиляции позитрония в указанных состояниях равна

P3γt=gtλt'k/λfλt,	(3.98)

где λs,t'=γкрλs,t0. Возможно отождествить компоненты и параметры их предполагаемых спектров с соответствующими экспериментальными величинами следующим образом:

τf=τ0,  (If=I0);  τs=τ1;  Is=I1;  τt=τ2,  It=I2.	(3.99)

Таким образом, вполне естественно объясняется многокомпонентная структура временных спектров аннигиляции в ионных кристаллах. В некоторых кристаллах не все из вышеназванных компонент могут быть разделены на опыте (например, τ0 и τ1). Кроме того, если 
k λf−λs, то будет наблюдаться лишь одна компонента τ0 (в этом случае она обозначается через  τ1).

В полупроводниках в силу высокой скорости орто-пара конверсии, по-видимому, наблюдаются неразрешимые компоненты τ0 и τ1, которые обозначаются через τ1. Не исключено также образование ионов атома Ps (Ps–) [406].

Вероятность 3 -аннигиляции атома Ps можно представить в виде

P3γt=I2τ2/τ0(gtγкpk/λfI2)=γкpgt(P3γt)0(1−λ2/λ0),	(3.100)

где (P3γt)0- вероятность 3-аннигиляции атома Ps в вакууме. Предположим, что реализуется случай k→∞ (или, точнее, k  γ1и k  λs0). Тогда временной спектр аннигиляции будет содержать две компоненты τ1 и τ2 с интенсивностями I1"gs и I2"gt. Интенсивность узкой 
компоненты в кривых УРАФ приближенно равна

IN≈gsγкpλs0λ1.	(3.101)

Наконец,

P3γt≈gtγкp(P3γt)0.	(3.102)

Проделаем численные оценки, например, для кристалла KCl, где P3γt(P3γt)0≃1,32 и I2 50 % [130]. Следовательно, gt≈0,5 и γкp≈2,64.

Далее, поскольку λ1−λ2=aPs2γкp(λs0−λt0)≈aPs2γкp⋅8⋅109 c−1, то используя данные для λ1=τ1−1 и λ2=τ2−1 и полученное выше значение γкp, находим aPs2≈0,13.

Полученный результат говорит о малости позитрониевого вклада 
в процесс аннигиляции позитронов, несмотря на присутствие атомаPs.Таким образом, аннигиляция позитронов протекает в основном на валентных электронах ионных кристаллов и полупроводников.