Глава 4

Позитронные состояния и аннигиляция 
позитронов в дефектных кристаллах 
полупроводников и ионных кристаллах

Экспериментальное и теоретическое изучение позитронных состояний в дефектных ионных кристаллах и полупроводниках имеет большое практическое значение с точки зрения применения метода аннигиляции позитронов для изучения характера и структуры дефектов и центров окраски, а также измерения их концентраций. Решение этих задач в настоящее время становится вполне осуществимым. Наблюдаемые изменения во временных спектрах, вероятностях 3-аннигиляции и кривых УРАФ естественно связать с наличием центров окраски и различного рода дефектов, создаваемых тем или иным путем. Для того, чтобы выяснить, какого рода дефекты или центры окраски связаны с изменениями основных характеристик аннигиляции, необходимы теоретические расчеты аннигиляционных свойств позитронных дефектных состояний. Ниже приводятся данные по аннигиляционным характеристикам различного рода дефектных позитронных состояний в ионных кристаллах и полупроводниках.

4.1. Позитронные состояния и аннигиляция позитронов
в дефектных ионных кристаллах

А+-центры [130, 131]. В дефектных ионных кристаллах в междоузлиях могут находиться как положительные, так и отрицательные ионы. Положительные ионы в междоузлиях могут захватывать электроны. Аналогичная ситуация должна наблюдаться при введении позитронов в ионные кристаллы, которые содержат большие концентрации отрицательных ионов в междоузлиях. Термализованные позитроны захватываются такими анионами и аннигилируют на их электронах в связанных состояниях. Будем называть такие квазиатомные системы А+-центрами [130]. Для расчета аннигиляционных характеристик и энергетического спектра А+-центров использовался вариационный метод [311]. Проведенные расчеты показали, что сродство к позитрону анионов в междоузлиях составляет величину порядка одного электрон-вольта. Расчетные значения времен жизни и полуширины кривых УРАФ для А+-центров довольно слабо отличаются от аналогичных значений бездефектных кристаллов и поэтому обнаружить образование А+-центров в экспериментах трудно. Отметим, что к этому же типу систем следует отнести и А+-центры, представляющие связанные состояния позитрона на "чужеродных" примесных анионах в междоузлиях или в узлах решетки ионного кристалла.

F+-центры [130, 311]. В дефектных ионных кристаллах, содержащих большие концентрации отрицательно заряженных катионных 
вакансий в узлах решетки, возможен захват ими позитронов по типу 
захвата электронов в F-центры. В связи с этим нами были рассмотрены квантовые состояния позитрона в F+-центре в рамках модели Пекара и Дейгена [130]. Модель такого позитронного центра окраски можно считать аналогичной модели электронного F-центра (позитрон локализован вблизи пустого катионного узла кристаллической решетки). Сродство к позитрону отрицательно заряженной катионной вакансии по Пекару и Дейгену [130, 311] равно 1  2 эВ.

Расчет аннигиляционных характеристик F+-центров производился по методу Брандта [142]. Например, время жизни позитрона в F+-центре относительно аннигиляции равно по порядку величины долгому времени жизни позитрона τ2≈6⋅10−10c в ионных кристаллах. Полуширина и форма кривых УРАФ для F+-центра не сильно отличается от аналогичных величин систем позитрон - анион в бездефектном ионном кристалле.

F+'-центры [43, 362]. F+'-центры можно рассматривать как атом Ps в катионной или анионной вакансиях. Эта двухчастичная система до некоторой степени является аналогом электронного F'-центра. Возможны два пути образования F+'-центров: 1) термализованный позитрон + 
F-центр →F+'-центр и 2) атом Ps + анионная (катионная) вакансия →F+'-центр. Рассмотрение энергетики и вероятности образования 
F+'-центров позволяет сделать вывод о том, что такого типа позитронные центры окраски вероятнее всего образуются по первому пути. Аннигиляционные свойства F+'-центров изучали по методу Брандта [9] с 
использованием развитой выше теории квазипозитрониевых состояний. Аннигиляция позитронов из ортосостояний F+'-центров дает во временных спектрах аннигиляции долгоживущую компоненту τ3≈8⋅10−10c. Cледует отметить тот факт, что аннигиляция позитронов в F+'-центрах приводит к сужению кривых УРАФ в дефектных кристаллах по сравнению с бездефектными.

Системы Уилера (F+''-центры) [368]. Системы Уилера (e2−e+) [405] в анионных вакансиях могут образовываться двояким образом: 
1) атом Ps + F-центр →F+''-центр и 2) F'-центр + термализованный 
позитрон →F+''-центр. Вероятности этих процессов по Пекару [4] 
составляют величины 1011÷ 1012c−1 при концентрациях F- и F'-центров порядка 1016÷ 1017cм−3, что значительно превышает вероятность 
2-аннигиляции пара-Ps. Константы скоростей аннигиляции орто- и 
парасостояний F+''-центров в рамках модели квази-Ps  равны

τF+''s,t=λкps,tPF+''+λ2γ(1−PF+'').	(4.1)

Здесь PF+''- вероятность пребывания Ps вне F-центра в объеме кристалла.

Принимаем, как и ранее,

λкрs=τ1≃3⋅10−10c; λкрt=τ2≃6⋅10−10c и λ2γ=τ2γ≃5,02⋅10−10c.

Из экспериментов [130] имеем PF+''=0,65. Тогда оценки дают τF+''s=3,5⋅10−10c и τF+''t=5,6⋅10−10c. Таким образом, аннигиляция в 
F+''-центрах в ЩГК вносит вклад в интенсивности I1 и I2 с временами жизни τ1 и τ2 соответственно временного спектра, что и наблюдается 
в экспериментах.

Отметим, что в дефектных ионных кристаллах возможно образование систем более сложного состава по схеме: F'-центр + атом Ps →F+'''-центр (что есть система e3−e+), а также позитронных центров окраски на основе электронных R-, M-, V-центров и других центров. Кроме того, при низких температурах (температуре жидкого гелия и ниже) в ионных кристаллах, имеющих большие концентрации экситонов, возможно образование позитрон(Ps)-экситонных комплексов. Изучение подобного рода систем, по-видимому, будет иметь большое значение для одной из важнейших областей физики твердого тела - экситонных состояний в кристаллах.

В дефектных ионных кристаллах, таким образом, осуществляется в основном два вида позитронных состояний: квазипозитронные (позитроны, аннигилирующие из зонных и поляронных состояний) и квазипозитрониевые (позитроны, связанные с матрицей кристалла и дефектами решетки, и позитроны, входящие в состав атома Ps, образующегося в результате ассоциации матричных комплексов).

Для оценки скорости счета совпадений 3-квантов P3 , параметра магнитного тушения Q ортосостояний Ps'-, А+'- и F+'-центров и интенсивностей узкой компоненты в кривых УРАФ необходимо провести расчеты интенсивностей I0,I1,I2,I3 и времен жизни τ0,τ1,τ2,τ3, наблюдаемых в экспериментах. Здесь символами обозначены: Ps' - атом Ps в объеме кристалла, А+' и F+' - атом Ps в анионной и катионной вакансиях соответственно. Решение кинетических уравнений без учета переходов между состояниями дает наблюдаемые на опыте времена жизни 
позитронов:

τf=λf+iki;  τis,t=λs,ti=Ws,ti+λPi.	(4.2)

Соответствующие интенсивности компонент с временами жизни τf,τis,t определяются следующим образом:

If≃λf(λf+iki); Iis,t=gis,tki[(λf+iki)−λs,ti].	(4.3)

Здесь обозначения те же, что и для кинетики в бездефектных кристаллах, рассмотренной выше.

В экспериментальных временных спектрах в ЩГК наблюдалось до пяти компонент:τ0≈1,5⋅10−10c c интенсивностью I0; τ1≈3⋅10−10c- c I1; τ2≈6⋅10−10c - c I2;τ3≈1,5⋅10−9c - c I3; τ3'≈10−9c- c I3'. Естественно сопоставить три последних долгих времени жизни позитронов с временами жизни PS'-, A+'- и F+'-центров, т.е. принять τ2=τPt, I2=IPt; τ3=τAt, I3=IAt; τ3'=τFt, I3'=IFt. Короткое время жизниτ2≈3⋅10−10c с наибольшей вероятностью можно сопоставить с временем жизни τPs,τAs,τFs, т.е. λ1=(λPs+λAs+λFs)⋅1/3; I1=IPs+IAs+IFs, в то время как аннигиляция квази-Ps состояний приводит к появлению короткоживущей компоненты I0 с временем жизни τ0, т.е. λ0=λf и I0=If. 
Интенсивность узкой компоненты IN в кривых УРАФ будет равна IN=IPs+IAs+IFs, а относительная скорость счета совпадений 3-квантов: P3γ=P3γt+P3γP+P3γA+P3γF.

В рамках приведенной выше теории квази-Ps состояний легко оценить их константы 2-аннигиляционных распадов

1τ3=λПАРА; 1τ2=λПАРР; 1τ1=13[λПРРР+WSP(1−PP)+

+λПАРА+WSA(1−PA)+λPFPF+WSF(1−PF)];

1τ3'=λПFPF; 1τ0=λf'.	(4.4)

Здесь λПi - константы скорости аннигиляции PS'-, А+'- и F+'-центров; WSi - скорости аннигиляции парасостояний указанных центров; Pi - вероятности нахождения квази-Ps в объеме кристалла. Их можно найти из опытов по магнитному тушению ортосостояний.

Q=Q0μ02Ψ0(0)2/μ−μ+Ψi(0)2,	(4.5)

где μi- магнитные моменты электрона и позитрона; Ψ0(0)2 и Ψi(0)2- электронные плотности в нуле для свободного атома Ps, PS'-, А+'- и 
F+'-центров соответственно. Легко видеть, что

Ψi(0)2=(1−Pi)Ψ0(0)2=αH2Ψ0(0)2.	(4.6)

Например, для монокристалла KClαHP=0,317±0,073 [130, 411], отсюда PP=0,683. В свою очередь параметры αHA и αHF равны αHA=0,10±0,01; αHF=0,29±0,04; тогда PA=0,90 и PF=0,71.

Используя полученные значения параметров PP, PA и PF, оценим константы скоростей аннигиляции λПi и WSi в дефектном моно-кристалле KCl, где τ1=(2,75±0,14)⋅10−10c, τ2=(6,28±0,19)⋅10−10c, τ3'=(9,6±0,2)⋅10−9c при концентрации F-центров nF=(1,14±0,10)⋅1017cм−3 и τ1'=(1,80±0,20)⋅10−10c. В то же время для кристалла KCl, легированного Ca, τ3=1,3⋅10−9c при τ1'=2,5⋅10−10c. Заметим, что в кристалле KCl компоненты τ1 иτ0 перемерены современной аппаратурой, поэтому считаем τ1(τ0)≡τ1'. Подставляя эти времена жизни в формулы (4.4), находим

λПA=0,85⋅109c−1; λПP=2,34⋅109c−1; λПF=1,47⋅108c−1;

WSA=0,668⋅109c−1; WSP=2,11⋅109c−1; WSF=1,95⋅108c−1,

в то время как для свободного пара-Ps WS0=8⋅109c−1. Если подставить найденные значения WSPWS0=0,265; WSAWS0=0,84 и WSFWS0=0,245 в формулу для P3γ(WTP=0,265Wt0;WtA=108c−1;WtF=0,245Wt0), то получим аномально высокий выход 3-распада орто-Ps, локализованного в решетке, по сравнению с распадом свободного орто-Ps, что согласуется с экспериментом [130, 311]. Таким образом, предложенная нами модель позитронной аннигиляции в дефектных ионных кристаллах объясняет практически все особенности процесса аннигиляции, что подтверждает концепцию квазипозитронных и квазипозитрониевых состояний.

4.2. Позитронные состояния 
в дефектных кристаллах полупроводников

Изложим основные положения теории позитронных состояний в дефектных кристаллах полупроводников. Вначале рассмотрим полупроводники с мелкими примесными центрами с достаточно идеальной кристаллической решеткой (т.е. реальные полупроводники) [85, 103, 105, 130, 154, 311]. В таких полупроводниках наибольший интерес представляет взаимодействие позитронов е+ и атома Ps со свободными носителями, локализованными и делокализованными комплексами, такими как нейтральные доноры D0; акцепторы À0; экситоны Ex; заряженные 
доноры D+ и акцепторы A−; ионы экситона Ex−; биэкситоны Ex2; Ex, связанные с D0, А0, D+, А− и т.д. В этом случае могут образовываться довольно своеобразные комплексы Уилера [119, 130], включающие в свой состав e+ иPs. Из аннигиляционных характеристик 
таких комплексов также можно, в принципе, получить полезную информацию об электронно-дырочных комплексах в полупроводниках. 
Приведем основные сведения о делокализованных комплексах Уилера [119, 130].

Комплексы [Pse–] и [Psh]. Заметим, что e− и h - символы носителей - электронов и дырок в полупроводниках соответственно. Для оценок свойств этих комплексов можно принять, что mp=mn, т.е. mp/mn=1. Здесь и далее mn,mp,mh- эффективные массы электрона, позитрона и дырки соответственно. Расчет дает [404, 419] для системы [Pse–] энергию диссоциации относительно распада на e− и Ps D0=0,04эВ. Для комплекса [Psh] могут встретиться случаи: а) mh/mn 1 и mh mp (эта система похожа по своим свойствам на квазиатомную систему He+; энергия диссоциации такой системы составляет величину 0,1 эВ); б) mh/mn 1 и mh/mp 1 (в этом случае можно рассматривать движение легкой дырки в поле неподвижного диполя конечной длины; энергия диссоциации такой системы не превышает величину 
нескольких сотых долей электрон-вольта).

Комплексы Уилера [Ps – Ex], [Ps – Ex], [Psh – Ex], [Pse– – Ex], [Psh – Ex] и [Pse– – Ex]. Существование комплексов Уилера такого типа возможно в интервале температур 1÷4 K в полупроводниках n- и p-типа (Ge, Si, GaAs, CdS и др.) с высокой концентрацией экситонов. Система [Ps – Ex] является аналогом как молекулы (Ps2) так и биэкситона Ex2 [130]. В простейшем приближении mp=mh=mn. Этот комплекс можно рассматривать как модель из атомов Ps, в которой каждый атом действует, как электрический диполь конечной длины, что приводит к притяжению между диполями. В этом приближении энергия связи такой системы составляет величину 0,55 эВ.

Рассмотрим некоторые другие случаи, которые могут встретиться для условий существования комплексов [Ps – Ex]. Это случай mh~ mp и mh mn, mp mn. Такого рода системы ближе по своим свойствам к молекуле водорода H2. В другом предельном случае mn mh и mn mp имеем аналогию с молекулой антиводорода H2. Ее характеристики примерно такие же, как и молекулы H2. Общий случай mh≠mp≠mn для комплекса [Ps – Ex] может быть рассмотрен вариационным методом, как это делалось для Ex2. Расчеты экситонных 
молекул для случаев анизотропных "легких" электронных масс mn и "тяжелых" дырок с анизотропной эффективной массой mh показали возможность существования этих молекул, а следовательно, по аналогии с ними комплексов Уилера [Ps – Ex] для различных величин mn,mp и mh.

Расчеты энергий связи комплексов Уилера [Ps – Ex], [Psh – Ex], [Pse– – Ex], [Psh – Ex] и [Pse– – Ex] еще более сложны по сравнению с расчетами комплексов [Ps – Ex]. Однако асимптотические случаи mp/mn 1 и mh/mn 1 либо, наоборот, mn/mh 1 и mn/mp 1 показывают, что такие образования можно рассматривать как квазимолекулярные системы, подобные H2−,H2+,H22−,H22+. Сопоставление свойств таких квазимолекулярных систем с обычными молекулярными ионами дает основание полагать, что в некоторых случаях такие системы могут быть динамически стабильными. Далее рассмотрим некоторые локализованные комплексы в полупроводниках, включающие в свой 
состав позитроны и атом Ps.

Мелкие акцепторные позитронные состояния. Позитроны при низких температурах могут захватываться на мелкие акцепторные уровни. Такого рода состояния обычно рассматриваются в приближении МЭМ с поправками на ход потенциала в непосредственной близости от примесного центра. В этом случае энергия связи позитрона не превышает, как правило, нескольких сотых долей электрон-вольта.

Комплексы Уилера [D0−e+] или [D+−Ps], [A0−e+] или [A−−Ps], [D0−Ps] и [A0−Ps]. Оценим основные параметры комплексов Уилера такого типа в приближении МЭМ. Вначале проведем оценки для случая комплексов [D+−Ps] и [A−−Ps]. Как было показано [130], энергия связи этих комплексов зависит от параметра σ=mn/mp и описывается выражением

E(σ)=E0exp(−σ/2).	(4.7)

Зная экспериментальное значение E(0)=E(H2)=−1,20522(а.е. МЭМ), можно легко построить зависимость E(σ) от σ. Полученные в экспериментах значения энергий связи систем [D+−Ex−] для ряда полупроводников A2B6 и GaAs расходятся в области значений энергий, вычисленных по формуле (4.7) для систем Уилера. При этом из оценок нижней и верхней границ энергий связи критическая величина определяется неравенством 0,462≤σ≤0,576.

Выражение для энергий систем [D0−Ps] и [A0−Ps] в приближении МЭМ определяется следующим образом:

E(σ)=E(0)⋅exp(−σ/3).	(4.8)

Отсюда легко получить зависимость E(σ) от σ, если использовать экспериментальные значения E(0)=E(H2)=−1,34779 (а.е. МЭМ). Условия стабильности этого типа комплексов выражаются неравенством 2,15≤σF≤12 . Сопоставление расчетных значений Е по формуле (4.8) и экспериментальных значений энергий для комплексов [D0−Ex], [A0−Ex] или [D0−Ps'], [A0−Ps'] решает положительным образом возможность их существования в полупроводниках, по крайней мере, при низких температурах. Например, в CdS при σ0,172 энергия связи комплексов E(D+−Ps')=32,1 мэВ, а E(D0−Ps')=34,9 мэВ. Дальнейшее усложнение комплексов Уилера вида [Ps' − (Ex)n] приводит, по существу, к необходимости расчета аннигиляции позитронов в конденсированных экситонных каплях (Келдыш, 1971 г. [119, 130]).

Расчеты основных характеристик аннигиляционных спектров комплексов Уилера показали [119, 311], что времена жизни позитронов несколько "удлиняются", а полуширины кривых УРАФ сужаются. Однако эти эффекты не столь значительны и поэтому экспериментальное наблюдение комплексов Уилера представляет собой довольно трудную 
задачу, так как все измерения следует проводить при температурах жидкого гелия и на установках с максимальным разрешением. Все же проблема комплексов Уилера в полупроводниках и других веществах 
настолько важна, что будущие эксперименты в этом направлении неизбежны.

В ряде работ [130, 311] особое внимание было уделено теории аннигиляции позитронов в полупроводниках с глубокими примесными центрами. Схема процессов распада и превращений термализованных квазипозитронов выглядит следующим образом:

Здесь λf0,λAP,λA,λf - вероятности 2-аннигиляции позитронов на валентных электронах, на электронах глубоких примесных центров при столкновениях, в связанном состоянии систем [e+A*] и "pick-off" аннигиляции связанного позитрона соответственно; kA - вероятность радиационного захвата позитрона глубоким примесным центром с образованием квазиатомной системы позитрон + глубокий примесный центр [e+A*]. Нами были рассчитаны эти константы [4, 130, 311]. Было показано, что λAP=0,75⋅10−14nNA. Следовательно, при обычных концентрациях глубоких примесных центров NA=1018cм–3 и n=1 (концентрация позитронов) значение λAP=104 c−1, что на много порядков меньше остальных констант.

Для расчета констант скоростей kA, λA кривых УРАФ и времен жизни важную роль играет правильность выбора позитронной Xk+(r) и электронных Ψk−(r) волновых функций кристалла. Эта задача сложна, но разумные приближения при расчете Xk+(r) и Ψk−(r) позволяют решить ее.

Одним из таких приближенных методов является метод квантового дефекта (МКД), развитый для расчета оптических переходов в полупроводниках, включающих глубокие примесные центры. Применим этот метод к задачам аннигиляции позитронов по схеме (4.9). В рамках комбинации МЭМ и МКД волновую функцию позитрона, связанного на примесном центре с глубоким уровнем, запишем в виде произведения блоховской волновой функции φ(k+,r) и волновой функции МКД Fν(r):

Xk+(r)=Fν(r)φ(k+r).	(4.10)

Решение уравнения Шредингера для волновой функции Fν(r) позволяет найти энергию позитрона в поле примесного центра с глубоким уровнем

Eнабл=−RyP/(n−μ)2=−RyP/ν2.	(4.11)

Здесь RyP- эффективная постоянная Ридберга,

RyP=mPe4/2ℏ22,	(4.12)

а μ - квантовый дефект. Для расчета матричных элементов аннигиляционных переходов будем использовать электронные волновые функции F(r) глубоких примесных центров, получаемые в приближении короткодействующего потенциала в виде -функции.

Оценим на позитронных волновых функциях МКД вероятности 
радиационных переходов позитрона, приводящих к образованию систем [e+A*]

kA=σA(ℏω)ϑNA,	(4.13)

где ϑ - скорость термализованного позитрона; σA(ℏω) - поперечное сечение захвата позитрона глубокими примесными центрами. Расчеты в приближении МКД для Ge,Si и GaAs дают величину σA(ℏω)=10−16÷10−17см2. Например, для Ge и Si для NA≈1018см–3, σA≈10−16см2 и ϑ=1,48⋅106 Ом/с получаем kA=1,48⋅109c−1. При еще больших концентрациях глубоких примесных центров или больших значениях σA величина kA будет резко возрастать и практически все 
позитроны будут захватываться дефектами типа А.

Кривые УРАФ, рассчитанные на волновых функциях МКД, здесь не приводим ввиду громоздкости аналитического выражения. Время же жизни позитрона в связанном состоянии системы [e+A*]

τA=5⋅10−10ρ0 (νaP)−1+R0−1  2ν−1/A2Nν(2ν−2)!	(4.14)

Здесь aP=ℏ2ε/mPe2; R0- "радиус" позитронной орбиты основного 
состояния позитронов на глубоком примесном центре, равный E0=h2/2mpR0; A и Nν- нормировочные константы; E0- энергия связи электрона. Отметим, что при ν→0 получаем обычное приближение МЭМ для позитрона, связанного на глубоком примесном центре. В этом случае кривая УРАФ описывается выражением

P(kZ)=aP−1+R0−1 2/kZ2+(aP−1+R0−1)2.	(4.15)

Из этого выражения получаем значение полуширины Γ кривых УРАФ

Γ=7,3(aP−1+R0−1)a0, [10−3mc].	(4.16)

Время жизни в этом случае равно

τA=0,625⋅10−10(m/mP)2ε2(R0+aP)/a0.	(4.17)

Проведем численные оценки величин τA и  для кремния ( = 12, mP/m=0,26 и R0=3a0). С этими значениями параметров время жизни А 10−7÷10−8 c, а полуширина   0,7 мрад. Эти величины τА и  резко отличаются от экспериментальных τ  2,2⋅10−10c и Γ≈10 мрад в дефектных кристаллах кремния. Столь большое отличие можно объяснить тем, что аннигиляция позитронов из связанных состояний систем [e+A*] в основном протекает на валентных электронах кристалла по механизму Брандта - Райнхаймера [9]. Все же, как показывают экспериментальные данные [130, 311], аннигиляция позитронов в полупроводниках GaAs и GaP, содержащих высокие концентрации глубоких акцепторов, приводит к заметному изменению форм и полуширины кривых УРАФ.

В работах [121, 124, 130] большое внимание было уделено теории связанных позитронных состояний в разупорядоченных областях и других макродефектах, на донорно-акцепторных парах и дислокациях в 
полупроводниках, приводящих к увеличению τ и уменьшению . При этом использовалась развитая выше модель квазипозитронных и квазипозитрониевых состояний.

Исследование механизма и кинетики процесса аннигиляции позитронов в полупроводниках с различного рода дефектами было проведено в работах [130, 311]. При этом учитывались переходы между различными состояниями и аннигиляция термализованных позитронов и атома Ps. В частности, была развита теория захвата позитронов и атома Ps, лимитируемого диффузией, ловушками. Следуя Зеегеру [8], была выведена функция парной корреляции для позитронов и атома Ps ρij(rA,rB,t), которая характеризует плотность вероятности в момент времени t для положения Ai в элементе объема rA в точке Bj ловушки для элемента объема rB. В этом случае для описания процессов взаимодействия позитронов и атомов Ps с ловушками i- и j-типа получаем серию систем из (m+1) - для позитронов и (n+1) - для атомов Ps обыкновенных дифференциальных уравнений первого порядка. Из анализа этих систем уравнений удалось записать упрощенную систему, решение которой возможно в аналитическом виде с начальными условиями для концентраций позитронов и атомов Ps

nf(0)=1; nj(0)=nPis,t(0)=0,	(4.18)

в результате чего сразу получаются выражения для интенсивностей, 
наблюдаемых во временных спектрах с временами распада τf,τj,τPis,t:

If=λf/(λf+j=1mσjCj+i=1nσiCi),	(4.19)

Ij=σjCj/(λf+j=1mσjCj+i=1nσiCi)−λj,	(4.20)

IPis,t=gPis,tσiCi/(λj+j=1mσjCj+i=1nσiCi)−λPis,t.	(4.21)

Наблюдаемые в экспериментах вероятности аннигиляции (обратные временам жизни) равны:

1λf'=1τf'=λf+j=1mσjCj+i=1nσiCi;  1τj=λj;

1/τPis,t=λPis,t=λP0is,t+λPipick−off.	(4.22)

Наблюдаемый временной спектр имеет вид:

n(t)=Ifλf'exp(−λf't)+j=1mIjλjexp(−λjt)+imλPisIPisexp(−λPist)+

+i=1mλPitIPitexp(−λPitt).	(4.23)

Здесь λf - вероятность аннигиляции свободных позитронов; λj=1τj- вероятность аннигиляции в j связанном состоянии; λPis,t=1τPis,t- вероятность аннигиляции атома Ps в i связанном состоянии; gPis,t- статистические веса пара- и ортосостояний атома Ps; Ci и Cj- атомные концентрации позитронных и позитрониевых ловушек; i,j - парциальные скорости захвата в см3/c.

Таким образом, в дефектных полупроводниках появляются позитронные центры, такие как А+-центры (позитроны, захваченные 
вакансиями (моно-, ди-, три-, тетра- и т.д. вакансии)) и D+-центры (позитроны, захваченные дислокациями); А+'-центры (атом Ps, локализованный в вакансиях); А+''-центры (комплексы Уилера, локализованные в вакансиях) и D+'-центры (атом Ps, локализованный на дислокациях) и т.д. Наряду с этими позитронными и позитрониевыми центрами возможны, конечно, и связанные состояния позитронов и атома Ps на комплексах дефектов сложного состава, кластерах, разупорядоченных 
областях (PO) и других макродефектах в полупроводниках. Будем называть их общим термином "A+i,j- центры" [130, 311].

В большинстве дефектных полупроводниках в интервале времени жизни позитронов 10−9÷10−10 c наблюдаются лишь две компоненты I1 и I2 с временем жизни τ1≈2,3⋅10−10c и τ2≈5,2⋅10−10c (все 
2-природы) [85]. С учетом перечисленных выше позитронных 
A+i,j-центров, по-видимому, наиболее вероятным является следующий механизм аннигиляции:

I1=If+IPs+IPt+IA's+ID's+IA'';

1/τ1=λ1= (λf+λPs+λPt+λA's+λD's+λA'')/6;	(4.24)

I2=IA+IA't+ID't+ID';

1/τ2=λ2=(λA+λA't+λD)/3.	(4.25)

Интенсивность узкой компоненты в кривых УРАФ дефектных полупроводников включает компоненты IN=IPs+IA's. Нетрудно видеть, как и в случае ионных кристаллов, что величины λPis и λPit равны:

λPis=λPois(1−Pi); λPoit=λPpick−offPi.	(4.26)

В свою очередь вероятность нахождения квази-Ps в A+i,j-центрах можно найти из опытов по магнитному тушению их интенсивностей, 
характеризуемого параметром QPi каждого состояния [130, 311]. 
В общем случае из параметра QPi следует очевидное равенство

ΨPi(0)2=(1−Pi)Ψ(0)2=γкрΨ(0)2.	(4.27)

В используемых приближениях вклад того или иного типа позитронных и позитрониевых состояний определяется величиной константы скорости образования этих центров

kj,Pi=Cj,Piσj,Piυ.	(4.28)

Величина σj,Pi в рамках модели захвата может быть рассчитана из относительного изменения Id кривых УРАФ

σj,Pj=Id(1−Id)τ1υNd−1.	(4.29)

Такие оценки на основе Id были сделаны, например, для образцов GaP, легированных хромом, где Nd=NCr=1016÷1017 см–3, что соответствовало поперечному сечению захвата σ+≈1015÷1016 см2.

На основании изложенного выше можно сделать вывод о наблюдении в кривых УРАФ умеренной узкой компоненты по сравнению с узкой компонентой, присущей свободному пара-Ps. Кроме того, в дефектных полупроводниках для всех типов квазипозитрониевых состояний должно наблюдаться аномально сильное магнитное тушение по сравнению с магнитным тушением свободного орто-Ps. Cовокупность имеющихся экспериментальных данных качественным образом подтверждает эти выводы предлагаемой кинетической схемы аннигиляционного распада квазипозитронных и квазипозитрониевых состояний в дефектных полупроводниках.

Глава 5

О позитронных состояниях и позитронной 
аннигиляции на поверхности кристаллов

Как показывают экспериментальные исследования [130, 311], на поверхности и в приповерхностных слоях полупроводников и ионных кристаллов осуществляется широкий спектр позитронных и позитрониевых состояний. Наряду с рассмотренными выше квазипозитронными и квазипозитрониевыми состояниями в нарушенной приповерхностной области кристалла (объемные и дефектные состояния) могут осуществляться связанные таммовские состояния позитрона и атома Ps [311], позитроны и позитрониевые состояния на поверхностных дефектах кристалла, физически адсорбированный и хемосорбированный атомы Ps и т.д. Рассмотрим свойства этих состояний.

Поверхностные позитронные состояния в кристаллах. По аналогии с электронными состояниями простейшим типом поверхностных позитронных состояний могут быть таммовские состояния. В работе [130] было показано, что аннигиляция таммовского позитронного состояния отличается от аннигиляции позитрона в объеме кристалла. В частности, вероятность 2-аннигиляции таммовского состояния может быть оценена по формуле

W2γT=λкр⋅1−A2ℏ22m(U0−ε),	(5.1)

где А- нормировочная постоянная; U0- потенциальная энергия позитрона в вакууме вблизи поверхности; ε- энергия позитрона; λкр- вероятность аннигиляции квазипозитрона в объеме кристалла. Из (5.1) следует, что W2γT<λкр и зависит от основных параметров таммовского состояния A2,U0 и ε. Например, при A2=0,1, ε=0,2 эВ и U0≈1 эВ (это типичные значения параметров таммовских уровней) имеем W2γT≈0,8λкр, где λкр1010 с–1. Из формулы (5.1) следует также, что при значениях A2ℏ/22m(U0−Σ), близких к единице, W2γT резко уменьшается, что может привести к резкому возрастанию времени жизни позитрона при 2-природе его распада.

Поверхностные дефектные позитронные состояния. Простейшими центрами этого типа являются позитронные поверхностные А+- и F+-центры (см. гл. 4). Расчет свойств этих центров проводили по методу Левина [130].

Энергия связи позитрона в A+-центре составляет величину порядка десятых долей электрон-вольта, а время жизни на примере окислов равно примерно 10−9 с. Более точные расчеты поверхностных А+- и F+-центров могут быть проведены в рамках моделей Симонса - Уиллса [130] и Пекара - Дейгена [311]. Энергия связи в этом случае повышается примерно в четыре раза. Точно таким же образом могут быть рассчитаны свойства поверхностных A+'- и F+'-центров и комплексов Уилера в поверхностных вакансиях.

Поверхностные состояния атома Ps. Доля атомов Ps, локализованных на поверхности кристалла, резко возрастает с увеличением развитой поверхности (субмикронные порошки, адсорбенты и т.д.) [311]. Атом Ps вероятнее всего образуется вблизи поверхности. Условием 
образования атома Ps является неравенство вида

(ϕφ−u)+E0+<E,	(5.2)

где jf - фотоэлектронная работа выхода; u - ширина запрещенной зоны; (−E0+) - энергия позитрона в кристалле; E- энергия связи атома Ps на поверхности кристалла. Так как

ϕφ=u+χ+δ	(5.3)

(где χ - сродство к электрону кристалла; δ- дипольная составляющая работы выхода), то условие образования атома Ps запишется в виде

E0++χ+δ.	(5.4)

Из этого неравенства следует, что вероятность образования атома Ps зависит от свойств поверхности. Например, чем больше χ и δ, тем меньше вероятность образования атома Ps (тем меньше интенсивности долгоживущих компонент (I2+I3)). Эксперименты [130] в общем подтверждают этот вывод теории.

Все взаимодействия атома Ps с поверхностью можно условно разбить на два класса: сильные формы взаимодействий (хемосорбции атома Ps) и слабые формы взаимодействий (физическая адсорбция атома Ps). В случае физической адсорбции атом Ps и решетку адсорбента можно рассматривать как две независимые системы. Действие поверхности рассматривается как малое возмущение и задача решается методом теории возмущений [130, 311].

Гамильтониан системы Htot атом Ps + кристалл в этом случае 
записывается в виде

Htot=Hкр+HPs+Hint.	(5.5)

Здесь Hкр - гамильтониан кристалла; HPs- гамильтониан атома Ps; Hint - гамильтониан взаимодействия. Основной вклад в Hint вносят дисперсионные силы Лондона. Различные потенциалы, отвечающие Hint, не допускают аналитического решения уравнения Шредингера (например, потенциал Леннарда - Джонса). Поэтому для приближенной оценки Hint или связи физически адсорбированного атома Ps воспользуемся потенциалом типа Морзе [130, 311], допускающим аналитическое решение задачи. Энергии связи, как показали расчеты [130], заключены в пределах от 0,01 до 0,1 эВ. В условиях вакуума скорость физической адсорбции атома Ps равна

dNфdt=N0αp=kфNυ,	(5.6)

где N0- число адсорбционных центров на единице поверхности; 
Nф - число адсорбированных атомов Ps; p - "давление" атомов Ps; kф- константа физической адсорбции атома Ps; Nυ- число атомов Ps в единице объема. Коэффициент α равен

α=σ(2πμkT)12=σ0(kT)12.	(5.7)

Здесь μ - масса атома Ps; σ - эффективная площадь адсорбированного атома Ps. Из (5.7) следует, что α, а следовательно, и kф убывают с ростом температуры по закону T−1/2. В хорошем приближении можно считать, что при физической адсорбции атома Ps волновые функции его и решетки адсорбента практически не перекрываются; поэтому такой атом Ps не отличается по своим свойствам от свойств свободного атома Ps. В частности, 3-аннигиляция такого орто-Ps будет давать во временных спектрах компоненту со временем жизниτt≃1,4⋅10−7 c и интенсивностью It.

При химической адсорбции атом Ps и решетка кристалла образуют единую квантомеханическую систему и должны рассматриваться как целое, т.е. в этом случае адсорбция приводит к химическому соединению атома Ps с поверхностью. Рассмотрим, например, хемосорбцию атома Ps на анионе кристалла с эффективным зарядом −η (в единицах заряда позитрона). Согласно методу Волькенштейна [130, 311], волновую функцию можно записать в виде

χ=aPsχPs+a0ϕ0,	(5.8)

причем

aPs2+a02=1.	(5.9)

Позитрон в данном случае обобществлен между атомом Ps и адатомом решетки (g=0). Отсюда следует, что валентный позитрон в большей или меньшей степени оказывается затянутым в решетку, причем степень этого затягивания μ равна

μ=1−aPs2.	(5.10)

Чем больше величина μ(r), тем прочнее связь атома Ps с поверхностью. Вероятность 2-аннигиляции хемосорбированного атома Ps согласно модели оптического атома Ps [130, 311] в этом случае равна

W≈a02πr02cnlmΨnlm2ϕ02dr+aPs24πr02cΨ(0)2.	(5.11)

Здесь Ψnlm- электронные волновые функции аниона; ϕ0- волновая функция позитрона в квазиатоме e+A−η. Если считать, что наблюдаемая в экспериментах [130] скорость 2-аннигиляции λ3=1τ3≈108 c−1 с интенсивностью I3 и есть скорость распада хемосорбированного атома Ps, то можно определить величину μ(r), характеризующую степень затягивания позитрона в решетку. Она равна μ≈0,01. Таким образом, в рамках принятой модели следует, что время жизни τ3 является мерой прочности связи атома Ps с поверхностью.

Скорость слабой формы хемосорбции (нейтральной формы) можно записать в виде

dNXdt=kX0exp−E1kTNυ.	(5.12)

Здесь E1- энергия активации первой стадии хемосорбции атома Ps; NX - число хемосорбированных атомов Ps на единице поверхности; kX0- константа первой стадии хемосорбции атома Ps. Из формулы (5.12) следует, что с ростом температуры константа хемосорбции атома Ps должна резко возрастать в противоположность константе kф физической адсорбции, которая убывает с ростом температуры. Это должно приводить к росту интенсивности долгоживущей компоненты I3 со временем жизни τ3≈10−8 c 2-природы. Согласно Волькенштейну [130, 311], слабая форма связи хемосорбированного атома Ps может переходить в сильную форму связи (на поверхности кристалла образуется квазиатом e+A−η, а электрон атома Ps переходит в зону проводимости). В квазиатоме e+A−η позитрон аннигилирует на 2-кванты с 
вероятностью порядка 109÷1010 c−1. Константа второй стадии хемосорбции атома Ps имеет вид

k=k0exp−E2+(εs∓−εν∓)kT=k0exp−EkT.	(5.13)

Здесь E2- энергия активации второй стадии хемосорбции; εs и εν - положение поверхностного и объемного уровней Ферми соответственно. Следовательно,

1τ3=λ3=λП+k=λП+k0exp−E/kT,	(5.14)

где λП - скорость 2-аннигиляции атома Ps на поверхности в состоянии слабой формы хемосорбции. Из соотношения (5.14) следует, что изучение температурной зависимости λ3(T)−T может позволить определить значение

E=E2−εs±−εν±,	(5.15)

что дает возможность судить о величине поверхностного скачка потенциала

νs(p)=ϕe,  ϕ=εs±−εν±	(5.16)

и об энергии активации второй стадии хемосорбции E2, если независимым путем определить величину ϕ.

В краткой форме приведем исследования кинетики и механизма процесса аннигиляции в пористых ионных системах [103, 105, 130], где основными видами состояний являются физически адсорбированный и хемосорбированный атомы Ps (для области времен от 10−9 до 10−7c).

Рассмотрение кинетики аннигиляции позволяет записать наблюдаемый временной спектр, соответствующий распаду орто-Ps:

N(t)=I2λ2exp(−λ2t)+I3λ3exp(−λ3t)+Itλtexp(−λtt).	(5.17)

Интенсивности компонент I2, I3 и It с временами жизни τ2≈10−9c, τ3≈10−8c и τt≃1,4⋅10−7c выражаются через константы скоростей взаимодействий атомов Ps с поверхностью. В частности, удалось показать [130], что скорость аннигиляции атома Ps в объеме пор дается выражением

λt0+λP=λ2+I3(λ2−λ3)+It(λ2−λt).	(5.18)

Здесь λP- скорость "pick-off" аннигиляции орто-Ps. Для того, чтобы оценить порядок величин констант скоростей физической адсорбции и хемосорбции атома Ps, будем пренебрегать процессами десорбции атомов Ps. В этом случае измеряемые на опыте средние времена жизни 
позитронов равны

τ2−1=λ2=λt0+λP+kф+kX;	(5.19)

τ3−1=λ3+k; τt−1=λt0=0,714⋅107 c−1.	(5.20)

Выражения для интенсивностей компонент с временами жизни τ2,τ3 и τt принимают вид

I2=(λt0+λP)λ2; I3=kX(λ2−λ3)≈kXλ2;

It=kф(λ2−λt)≈kфλ2.	(5.21)

Соответствующие оценки по формулам (5.21) с использованием экспериментов [130] приведены в табл.5.1.

#### Таблица 5.1

##### Константы скоростей распада орто-Ps в некоторых окислах

| Вещество | λP,108 c–1 | λП+k,107 c–1 | kф,107 c–1 | kX,107 c–1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MgO | 0,69 | 1,18 | 1,04 | 0,68 |
| ZnO | 1,24 | 1,74 | 2,56 | 1,69 |
| SiO2 | 0,37 | 0,96 | 1,21 | 1,15 |
| Al2O3 | 0,25 | 0,59 | 1,16 | 1,23 |

В работах [130, 311] была рассмотрена диффузия атома Ps в пористых ионных системах с развитой поверхностью и мелкодисперсных зернах в приближении квазигомогенной модели частичек вещества. 
Установлено [130], что в некоторых случаях диффузия может играть определяющую роль при взаимодействии атомов Ps с поверхностью. На основании анализа позитронных состояний в пористых ионных системах и кинетики процесса аннигиляции можно сделать вывод о том, что 
основными состояниями в пористых средах являются позитрониевые 
состояния - атом Ps в объеме пор, хемосорбированный атом Ps и физически адсорбированный атом Ps. Наряду с этими состояниями в частицах малого размера ионных кристаллов и полупроводников представлен широкий спектр объемных и поверхностных позитронных состояний (например, состояния позитронов и атомов Ps в полупроводниковом шаре ультрамалых размеров [130]).