Глава 8

Аннигиляция позитронов в металлах

8.1. Особенности механизма аннигиляции позитронов
в металлах

Позитронная аннигиляция интенсивно исследуется в металлах [450 - 464]. Это связано с тем, что метод аннигиляции позволяет определять такие важные характеристики металлов, как распределение электронов по импульсам, энергия уровня Ферми F (эВ), удельное число свободных электронов Zc, приходящихся на один атом металла, и их концентрация np (см–3) в зоне проводимости. Эти характеристики, как известно [454 - 457], во многом определяют механические, электрические и магнитные свойства металлов.

В кристаллической решетке металла не все валентные электроны связаны со своими атомами. Некоторая их часть (Zc  1 на атом) подвижна в объеме металла и образует электронный газ, в который как бы погружен каркас из положительных ионов. Электронный газ в свою очередь компенсирует силы электростатического отталкивания между ионами и связывает их в твердое тело (металлическая связь). Числа электронов Zc и их концентрация np для идеальных и реальных (например, поликристаллических образцов) металлов, несомненно, различаются. Поэтому в данной работе были предприняты экспериментальные 
исследования позитронной аннигиляции УРАФ в ряде поликристаллических образцов металлов с целью выяснения особенностей механизма аннигиляции и определения параметров F, Zc и np и их зависимостей от природы металлов.

8.2. Методика, теория и результаты экспериментов

Измерения УРАФ проводились на установке, реализующей параллельно-щелевую геометрию регистрации аннигиляционных фотонов. Установка прошла модернизацию, включающую автоматизацию эксперимента и регистрацию загрузок обоих детекторов одновременно с регистрацией совпадений [442], что позволяет вводить поправки в кривые УРАФ, обусловленные поглощением фотонов в исследуемом образце. Источником позитронов служил радиоактивный изотоп Na22 активностью 100 мКu. Число совпадений в максимуме составляло ~20 000. Исследуемые образцы размерами ~ 102010 мм3 были вырезаны из целых кусков металла и не подвергались никакой специальной обработке. Для исследований были выбраны Mg, Al, Cu, Zn, In, Sn, Pb и Bi. Два металла из этой серии образцов (Al и Cu) уже изучались ранее [458], но это были образцы с другой предысторией.

Известно, что для экспериментальной установки с параллельно-щелевой геометрией регистрации аннигиляционных фотонов импульсная плотность электронов ne связана с УРАФ исследуемого металла f() выражением [458]

f(θ)≃Α0pz−12Δpzpz+12Δpzdpz−Δpy+Δpydpy−∞+∞ne(px,py,pz)dpx,	(8.1)

где А0 - нормировочная константа; рy, pz - разрешения установки по проекциям импульса ру и pz, удовлетворяющие условиям

py >> 2 pmax;   pz << pmax.

Здесь pmax - максимальная величина импульса электрона в металле; 
 - отклонение угла разлета аннигиляционных фотонов от 180.

pz = mc ,

где m - эффективная масса электрона в металле; с - скорость света. Поэтому при исследовании изотропных веществ (например, поликристаллических образцов) импульсную плотность электронов (z-компоненту) можно определить, исходя из данных УРАФ

ne(pz)~1θ⋅df(θ)dθ.	(8.2)

В металлах [454 - 457] валентные электроны обычно разделяют на две группы: электроны проводимости (свободные электроны) и электроны, находящиеся на ионных остовах атомов (связанные электроны). Электроны проводимости имеют импульсное распределение

ne(p)=exp(p22m)−εFkBT+1−1,	(8.3)

где F - энергия Ферми; kВ - постоянная Больцмана; Т - абсолютная температура. Для низких температур это распределение близко к прямоугольному. Отсюда следует, что в кривых УРАФ поликристаллических металлов должна наблюдаться параболическая компонента

fp(θ)=(3Ip4θp3)⋅(θp2−θ2),θ≤θp;0,θ>θp.	(8.4)

Действительно, эта компонента хорошо проявляется для всех металлов даже при комнатной температуре.

На рис.8.1 приведены спектры УРАФ ряда поликристаллических металлов, полученные в наших экспериментах. Оставшаяся после вычитания параболы зависимость fg() достаточно хорошо описывается гауссовой кривой

fg() = ( g/2π g) exp( - 2/2g2).	(8.5)

Здесь Ip , g - соответственно интенсивности параболической и гауссовой компоненты, численно равные относительной площади данной компоненты в спектре УРАФ; g - дисперсия гауссовой кривой; p - угол пересечения параболой оси абсцисс .

Таким образом, угловые распределения аннигиляционных фотонов исследованных образцов металлов достаточно хорошо описываются суммой параболической и гауссовой кривых

f(θ)=fp(θ)+fg(θ).	(8.6)

При этом в силу нормировки УРАФ бездефектного металла

−π2π2f(θ)dθ = 1	(8.7)

выполняется соотношение

p + g = 1,	(8.8)

связывающее относительные вклады параболической и гауссовой компонент.

Рис.8.1. Угловые распределения аннигиляционных фотонов в образцах магния (а), алюминия (б), меди (в) и индия (г). Штриховые линии - их разложение 
на параболическую 1 и гауссову 2 компоненты; сплошная линия - сумма этих 
	компонент; точки - экспериментальные значения

Далее, используя параметр р (угол отсечки параболой оси абсцисс , см. рис.8.1), определяемый из эксперимента, можно оценить импульс 
Ферми  pF и энергию Ферми  F исследуемого металла

pF = pmc;	(8.9)

F = p2(mc2/2).	(8.10)

В приближении модели свободного электронного газа [454] параметр p определяет удельное число свободных электронов Zc (число электронов проводимости), приходящихся на один атом металла, и их концентрацию  np()

c = (8/3)(mc2/h)3(A/NA)p3;	(8.11)

np() = ZñnÀ = (8/3)(mc2/h)3p3,	(8.12)

а также энергию остовных электронов (т.е. электронов, для которых 
угловое распределение аннигиляционных фотонов в спектрах УРАФ имеет гауссово распределение)

g = (3/2)(mc2/2)g2.	(8.13)

Здесь NA - число Авогадро; h - постоянная Планка; А - атомный вес 
металла;  - его плотность.

Принято сопоставлять экспериментально получаемые значения c , F , np с аналогичными параметрами идеального металла. Будем считать, согласно Киттелю [454], идеальным металлом такой металл, в котором все валентные электроны переходят в зону проводимости. В этом случае [454 - 457] удельное число электронов проводимости Zc определяется номером группы периодической системы элементов Менделеева, а энергия Ферми F и концентрация электронов проводимости np , в рамках модели свободного электронного газа, являются его константами

F = (h2/8m)(3/nÀc)2/3;	(8.14)

np = ZñnÀ = (n /А)Zñ ,	(8.15)

где nÀ - концентрация атомов в единице объема металла.

8.3. Особенности спектров УРАФ 
исследованных металлов

На рис.8.1 показаны измеренные кривые УРАФ в магнии, алюминии, меди и индии и их разложение на параболическую и гауссову компоненты (штриховые линии). Сплошная линия является суммой этих компонент и хорошо описывает эксперимент. В табл.8.1 приведены параметры разложения УРАФ исследованных металлов, а также параметры разложения из работы [458] для алюминия и меди. Обращает на себя внимание, что значения р, р, g и g, полученные нами и взятые из [458], существенно различаются как для алюминия, так и для меди. 
В связи с тем, что в работах использовались разные образцы металла, такие различия можно объяснить разной дефектностью образцов.

В табл.8.1 g не приведены, так как g = 1 – р . Как видно из таблицы, значения интенсивностей гауссовой g и параболической р компонент сопоставимы, т.е. позитроны с достаточно высокой вероятностью взаимодействуют как с валентными электронами ионных остовов, так и с электронами зоны проводимости. Высокое значение вероятности р , по-видимому, обусловлено тем обстоятельством, что позитрон в металле окружен своеобразной "шубой" электронов за счет кулоновского притяжения позитроном электронов проводимости, приводящей к его экранировке. Согласно Ферранте [406], в металлах не исключено даже образование трехчастичной лептонной системы Уилера [405] состава 
е–е+е– (ион позитрония). В общем случае будем считать, что в металле образуется отрицательно заряженный комплекс типа Уилера Ps–, 
эффективный заряд  (–е) которого зависит от природы металла. Такого рода комплекс может достаточно сильно взаимодействовать с валентными электронами ионных остовов с образованием релаксирующих метастабильных квазиатомных систем Ps– + (валентные электроны в области ионного остова + ионный остов) по аналогии с образованием квазиатомных систем позитрон + анион в ионных кристаллах, что и обуславливает высокие значения g (см. табл.8.1). Электронные волновые функции комплекса Ps– трансформируются в области ионных остовов в электронные атомные волновые функции внешних валентных электронов, а позитронная волновая функция слабо связанного позитрона с учетом исключения нахождения позитрона на ядре иона металла может быть выбрана в виде [130]

+(r) = Arexp(-r) ~ Ar   при    0, 0 < r  rc .	(8.16)

Таблица 8.1

## Основные характеристики металлов 
и параметры аннигиляции позитронов

| Характеристики | Металлы |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Mg | Al | Cu | Zn | In | Sn | Pb | Bi |
| Zc | 2,00 | 3,00 | 1,00 | 2,00 | 3,00 | 4,00 | 4,00 | 5,00 |
| nA, 1022 см–3 (8.5) | 4,30 | 6,00 | 8,40 | 6,50 | 3,80 | 3,60 | 3,30 | 2,80 |
| эксп, нс–1 [452] | 4,44 | 6,13 | 8,80 | 6,76 | 5,08 | 4,98 | 5,15 | 4,27 |
| θpэксп, мрад | 5,41 | 6,83 | 5,50 5,57 | 5,85 | 5,77 | 6,15 | 5,62 | 6,01 |
| θgэксп, мрад | 4,63 | 4,46 6,40 [459] | 4,84 6,31 [459] | 4,85 | 4,43 | 5,02 | 4,63 | 4,72 |
| θgтеор, мрад (8.17) | 3,50 | 4,30 | 2,80 | 3,50 | 4,00 | 4,70 | 3,80 | 4,30 |
| Ip | 0,72 | 0,69 | 0,38 | 0,45 | 0,56 | 0,64 | 0,41 | 0,55 |
| np(), 1022 см–3 (8.24) | 43,10 | 57,20 | 45,90 | 41,10 | 38,50 | 43,40 | 28,60 | 31,50 |
| np(), 1022 см–3 (8.19) | 9,40 | 18,80 | 10,30 | 11,90 | 11,40 | 13,80 | 10,50 | 12,90 |
| np, 1022 см–3 (8.15) | 8,60 | 18,10 | 8,45 | 13,10 | 11,50 | 14,50 | 13,20 | 14,10 |
|  | 2,15 | 2,85 | 2,30 | 2,05 | 1,93 | 2,17 | 1,40 | 1,50 |
| f | 4,60 | 3,10 | 4,50 | 3,50 | 3,40 | 3,20 | 2,70 | 2,50 |
| εFэксп, эВ (8.10) | 7,50 | 11,60 | 8,00 | 8,70 | 8,50 | 9,60 | 8,00 | 9,20 |
| εgэксп, эВ (8.13) | 8,20 | 7,60 15,60 | 8,90 15,2 | 9,00 | 7,50 | 9,60 | 8,20 | 8,40 |
| εFтеор, эВ (8.14) | 7,10 | 11,60 | 7,00 | 9,40 | 8,60 | 10,00 | 9,40 | 9,90 |

Ошибки определения (p , g) и (IP , Ig) не превышают соответственно
0,5 и  5 .

Константа А, согласно [130], значительно меньше единицы; rc - радиус ионного остова металла. В точке r = rc волновая функция типа (8.16) должна удовлетворять условию сшивки (r) =  = const, где 
 - волновая функция термализованного позитрона в объеме металла при k+  0 [459], k+ - волновой вектор позитрона. В приближении слейтеровских орбиталей электронных волновых функций [460] и позитронной волновой функции типа (8.16) полуширина Гg на полувысоте кривых УРАФ (см. рис.8.1) может быть вычислена по формуле [130]

Гg = Cn(s,p,d)n(s,p,d) / 2,	(8.17)

а ширина  g , соответствующая дисперсии гауссовой кривой,

g  Гg/2ln2 Гg0,85,

где Cn(s,p,d) - переводной множитель, C2(s,p) = 3,52; C3(s,p) = 2,86; C4(s,p) = 2,52; C5(s,p) = 2,48; C6(s,p) ~ 2; n(s,p,d) - слейтеровские параметры электронных n(s, p, d)-орбиталей атомов.

Приведем пример расчета величин g для магния (12Mg: (1s2) (2s2,2p6) (3s2)). Согласно [460], 1s = 11,7; 2(s,p) = 7,85; 3s = 2,85. Расчет по формуле (8.14) дает: g(2(s,p)) = 11,7 мрад; g(3s) = 4,08 мрад. Сопо-ставление этих значений g(2(s,p)) и g(3s) с экспериментальным значением g = 4,63 мрад (см. табл.8.1) говорит о том, что аннигиляция позитрона в области ионного остова идет в основном на внешних валентных 3s-электронах атома, а не на внутренних 2(s,p)-электронах (так как g(3s) ~ g, а g(2(s,p)) гораздо больше экспериментального значения g). Оценки показывают, что эта же особенность свойственна всем исследованным нами металлам: позитроны в области ионного остова в основном аннигилируют на внешних валентных электронах атомов, что подтверждается теоретическими расчетами ДеБенедетти и сотрудников [459]. В табл.8.1 приведены рассчитанные значения g(n(s,p)) для исследованного ряда металлов. Для сравнения даны экспериментальные значения g. Совпадение рассчитанных и экспериментальных величин g , несмотря на грубость модели (свободный квазиатом), вполне удовлетворительное, что указывает на разумный характер выбранного механизма аннигиляции в металлах.

8.4. Определение концентрации электронов np
в зоне проводимости металла

Как упоминалось, концентрация электронов проводимости np является важнейшей характеристикой металлического состояния. Для определения величин np используются разнообразные методы [461]: электрические, оптические, гальваномагнитные (например, эффект Холла), измерения электронной части теплоемкости металла и поверхностного импеданса на радиочастотах. Отметим, что всеми этими методами измеряют концентрацию электронов проводимости, имеющих энергии, близкие к энергии Ферми [455, 456], причем температурные зависимости np позволяют определять в свою очередь величины pF, F и концентрацию электронов свободного электронного газа (np = N/V, где 
N - общее число электронов, V - объем). Например, удельная электропроводность металла  связана с np хорошо известным соотношением

 = np e l / pF = np e  / m ;  = l / F ; m = pF / F ,	(8.18)

где l и  - длина свободного пробега и время между двумя столкновениями электрона в металле. Таким образом, для определения np необходимо для исследуемого образца найти величины  и l или , что иногда вызывает некоторые трудности.

Метод аннигиляции позитронов является прямым методом определения величин np в металлах. Исходя из формулы (8.12) и считая, что все позитроны аннигилируют в свободных соударениях, можно записать выражение для определения величин np() из данных спектров УРАФ (см. табл.8.1 и рис.8.1)

np() = 5,9421020 3p , см–3.	(8.19)

Сведения о концентрации электронов в зоне проводимости можно также получить по измерениям скорости аннигиляции позитронов в металлах. Действительно, в этом случае позитроний не образуется и скорость аннигиляции позитронов будет определяться концентрацией электронов, с которыми они испытывают соударения

d = dvne .	(8.20)

Здесь d = πr02/ = (πr02/v)c - дираковское сечение 2-аннигиляции; 
v - скорость позитрона; r0 - классический радиус электрона.

Понимая под ne сумму концентраций электронов проводимости np и остовных электронов ng , выражение (8.20) можно записать в виде

d = (p + g), 	(8.21)

где p и g - соответственно скорости аннигиляции позитронов на электронах проводимости и остовных электронах. Тогда вероятности аннигиляции по каждому из перечисленных каналов будут равны

Ip = p/(p + g) ;	(8.22)

Ig = g /(p + g).	(8.23)

Из выражений (8.20), (8.22) и (8.23) можно найти связь между измеряемой скоростью аннигиляции позитронов в металле изм = d, концентрацией электронов (проводимости np и остовных ng) и соответствующей вероятностью аннигиляции (Ip и Ig), определяемой в угловых экспериментах

np() = изм Ip/r02c = 1,354изм Ip1023 см–3;	(8.24)

ng() = изм Ig/r02c = 1,354изм Ig1023 см–3, 	(8.25)

где изм = 1/изм - суммарная скорость аннигиляции позитронов; изм - измеряемые времена жизни; Ip и Ig - относительные площади параболы и гауссиниан в спектрах УРАФ (см. рис.8.1). Отметим, что в формулах (8.19), (8.24) и (8.25) р и g имеют размерность мрад, а изм - нс–1. Таким образом, выражения (8.20), (8.24) позволяют так же, как и выражение (8.12), оценить концентрацию электронов проводимости np , но уже с использованием результатов измерения скорости аннигиляции позитронов.

В табл.8.1 приведены концентрации электронов проводимости, определенные по данным УРАФ np() (8.12), измерениям скорости аннигиляции позитронов np() (8.24) и значениям np для идеальных металлов (8.15). Сравнение этих концентраций указывает на близость значений np() и np и существенное отличие их от значений np(). В связи с этим в табл.8.1 приведено значение фактора

f = np() / np() = c() / c(p), 	(8.26)

характеризующего, по нашему мнению, увеличение электронной плотности в области нахождения позитрона по сравнению с электронной плотностью свободного электронного газа [453]. Как видно из таблицы, значения этого параметра для исследованных металлов лежат в интервале от 2,5 до 4,5.

Таким образом, взаимодействие позитронов с электронным газом приводит к локальному повышению концентрации электронов и, как следствие, увеличению скорости аннигиляции позитронов. В то же время увеличение электронной плотности, по-видимому, не сказывается заметным образом на значениях импульсов и энергии электронов (а следовательно, и величин p), входящих в состав комплекса Ps–, так как спектр УРАФ, описывающий аннигиляцию из этого комплекса хорошо аппроксимируется параболой, а экспериментально определенное значение энергии Ферми вполне удовлетворительно согласуется с ее теоретическим значением. Таким образом, можно думать, что значения 
концентрации электронов, определяемые по формуле (8.19) с использованием только данных УРАФ, будут наиболее достоверно отражать значения концентрации np свободного электронного газа. Это действительно имеет место (см. табл.8.1).

Величину эффективного заряда  комплекса Уилера Ps– можно оценить, сравнивая концентрацию np() электронов в области нахождения позитрона с концентрацией n(Ps) в свободном атоме позитрония

n(Ps) = (3/4)rPs−3 = 21023 см–3,	(8.27)

где rPs= 1,0610–8 см - радиус боровской орбиты позитрония.

Отношение этих величин  = np()/n(Ps) приведено в табл.8.1. Значение параметра  , усредненное по всем исследованным металлам, оказалось равным 2,04. Очевидно, что значение эффективного заряда  связано с параметром  формальным соотношением  =  – 1, т.е.   1, как и должно быть в комплексе Уилера.

Таким образом, механизм аннигиляции позитронов в металлах через образование комплексов Уилера, по-видимому, находит экспериментальное подтверждение.

В заключение отметим, что метод углового распределения аннигиляционных фотонов дает возможность определять параметры электронного газа в металлах (np , F , Zc), достаточно хорошо согласующиеся 
с аналогичными параметрами, получаемыми из теории свободного Ферми-газа. В то же время комбинация методов углового и временного распределения аннигиляционных фотонов позволяет получать информацию об увеличении электронной плотности в месте нахождения позитрона.

Следует подчеркнуть, что использование различных методов позитронной спектроскопии, несомненно, является весьма перспективным для изучения электронных свойств металлов.